Комплексообразование низко- и высокометоксилированных пектинов с биологически активными аминобензойными кислотами

Вакульская Анастасия Андреевна

Студент 4 курса

Башкирский государственный университет, инженерный факультет, Уфа, Россия

E-mail:asyavakulskaya@mail.ru

Пектины как большинство полисахаридов являются гетерогенными по структуре, молекулярной массе и физико-химическим свойствам. В зависимости от относительного количества карбоксильных групп в остатках галактоуроновой кислоты, этерифицированных метиловым спиртом, различают высокометоксилированные и низкометоксилированные пектины. Данные структурные особенности молекул полисахарида создают разнообразие физико-химических параметров пектина, что отражается на их биологических и фармакологических свойствах. Известно, что высокомолекулярная природа, растворимость в воде, многогранная биологическая активность данного полисахарида позволяет получать новые препараты, обладающие не только специфическим биологическим действием введенной группы, но еще и иммуномодулирующими и мембранотропными свойствами [1, 2]. В связи с этим перспективно исследовать влияние степени метоксилирования пектина на особенности его взаимодействия с лекарственными субстанциями.

Целью настоящей работы являлось исследование комплексообразования высоко-(ВП) и низкоэтерифицированных пектинов (НП) с аминобензойными  (5-аминосалициловой, антраниловой) кислотами (АБК), обладающими фармакологической активностью. Взаимодействие образцов яблочного пектина, имеющих различную степень метоксилирования (10, 34, 66%), с АБК изучено спектральными методами. Добавление водных растворов НП и/или ВП к растворам АБК сопровождается гипсохромным сдвигом и гиперхромным эффектом, что свидетельствует об образовании комплексных соединений. Методами изомолярных серий и мольных отношений установлен состав комплексов НП:АБК=1:1 и ВП:АБК=1:1. Определены ряды устойчивости систем: П-10-АБК > П-34-АБК > П-66-АБК. Видно, что понижение степени метоксилирования пектина способствует повышению устойчивости комплексов 1.5 - 2 раза в зависимости от количества карбоксильных групп в полисахаридной матрице. Рассчитаны стандартные термодинамические характеристики (Hº; Gº; Sº) процесса комплексообразования. Обнаружено, что при взаимодействии низко- и/или высокометоксилированных пектинов с замещенными аминобензойными кислотами образуются энтальпийно - энтропийно стабилизированные комплексные соединения.  Структуру комплексов подтверждали методами ЯМР 13С, 1Н и ИК-спектроскопии. Выявлено, что полимерные лиганды взаимодействуют с фармакофорами по кислородсодержащим функциональным группам основной цепи полисахарида и амино- или гидрокси-функциям лекарственных субстанций.

Литература

1. Куковинец О.С., Мударисова Р.Х., Володина В.П., Тарасова А.В., Мокина А. З., Абдуллин М. И. Комплексообразование яблочного пектина с некоторыми азот- и кислородсодержащими органическими фармакофорами // Химия природных соединений. 2014. № 1. С. 48-51.

2. E. Calce., E. Mignogna., V. Bugatti., M. Galdiero., V. Vittoria., S. DeLuca. Pectin functionalized with natural fatty acids as antimicrobial agent // International Journal of Biological Macromolecules. 2014, V. 68. p. 28-32.