Некоторые условия синтеза и результаты гидролиза сульфаметоксазол-пектина

Абрекова Наджие Наримановна

Институт Биоорганической химии имени А.С. Садыкова, Ташкент, Узбекистан

E-mail:abrekova-bio@mail.ru

Производные полисахаридов с альдегидными группами в макромолекулярной цепи очень часто применяются для химической модификации лекарственных препаратов или биологически активных веществ, содержащих в структуре первичные аминогруппы. В результате взаимодействия аминопроизводных с альдегидными группами полисахаридов образуются азометиновые связи (-C=N-), легкогидролизуемые в организме без участия ферментов [1,2]. Соответственно для получения конечных продуктов с необходимым выходом, структурой, молекулярным весом, степенью замещения и гидролизуемыми азометиновыми связями, особо важном моментом является подбор условий реакции, к которым относится рН среды, продолжительность синтеза, соотношение исходных реагентов, степень окисления полисахаридов и нуклеофильность соединения со структурой R-NH2. В конечном счете важность заключается в том, что посредством определения оптимальных условий реакции, одновременно удается получать и варьировать физико-химические, структурные, молекулярные характеристики полимерного продукта.

Исходя из вышеперечисленных особенностей реакции нуклеофильного замещения нашей задачей было выявить оптимальные условия треубуемые для химической модификации антимикробного препарата сульфаметоксазола с пектинполиальдегидами (ППА), синтезированными по реакции Малапрада с помощью периодата натрия (максимальная степень окисления пектина составило 40 моль%). Взаимодействие лекарственного препарата с производными пектина проводили при различном значении рН, τ=1-10 ч, to=15-20oC и молярном соотношении ППА:сульфаметоксазол=1:1-2,5.

В результате проведенных исследований установлено, что наибольшая степень превращения альдегидных групп в азометиновые связи происходит при значении рН 8,5-9 (степень замещения продуктов равна 25 моль%). В щелочной (10-10,5) или кислой среде (5-6,5) конверсия альдегидных уменьшается от 25 моль% до 20-5,5 моль%. По содержанию азота и лекарственного препарата в составе полисахарида удалось рассчитать, что на каждое элементарное звено окисленного пектина приходиться практически одна молекула сульфаметоксазола. Увеличение молярного соотношения сульфаметоксазола в реакционной среде с 1,5 до 2,5 моль незначительно влияет на степень замещения конечных продуктов. Полное замещения альдегидных групп ППА сульфаметоксазолом происходило в течение 1-1,5 ч, далее наблюдалось снижение выхода продукта за счет деструкции цепи полисахарида.

Образование азометиновых связей в результате взаимодействия сульфаметоксазола с окисленным пектином, обосновано проведением гидролиза продуктов реакции в кислой среде. При кислотном гидролизе сульфаметоксазол-пектина соотвественно наблюдалось  постепенное отщепление молекул лекарственного препарата от полимерной цепи ППА. При этом степень гидролиза сульфаметоксазол-пектина при значении рН 2,0-3,0 за 48 ч составляло 65,7%, тогда как при рН 5,5-6,0 всего 49,2%.

Литература

1.	Akhmedov O.R. Synthesis and study of antimicrobial action of guanidine derivatives of pectin and carboxymethyl cellulose // Chemistry for Sustainable Development. 2017, №.25. p. 341-345.

2. 	Nonsuwan P., Matsugami A., Hayashi F. Controlling the degradation of an oxidized dextran-based hydrogel independent of the mechanical properties // Carbohydrate Polymers. 2019 Vol. 204, p.131-141.