Исследование реологических свойств системы гиалуроновая кислота-куркумин

Михеева П.Г., Тянутова М.И., Ширяев В.А., Стрелков Л.О.,  Морозкина С.Н.

Бакалавр, 3 курс бакалавриата

Университет ИТМО

Санкт-Петербург, Россия

E–mail: polymikheeva@yandex.ru

Гиалуроновая кислота (ГК) представляет собой природный полисахарид с уникальными физико-химическими и биологическими свойствами [1]. Из-за своих уникальных вязкоупругих свойств и хорошей биосовместимости немодифицированные и дериватизированные ГК широко используются в областях доставки лекарств, инкапсуляции клеток и регенерации тканей [2].

Куркумин – липофильный полифенол, практически нерастворимый в воде, обладающий при этом высокой стабильностью в кислой среде желудка, абсорбирующийся эпителиальными клетками тонкой кишки и быстро метаболизирующийся в печени [3]. Куркумин обладает различными химическими, биологическими и фармакологическими свойствами, включая антиоксидантную и противовоспалительную активности [4].

Вязкость является важной характеристикой растворов полимеров, поэтому мы провели исследование реологии растворов ГК с куркумином. Эти растворы готовили в различных концентрациях, от 0,5% до 2,0% с шагом 0,1%. Измерение вязкости растворов производилось на приборе Anton Paar реометр MCR 302. В каждом случае были получены два графика: зависимость напряжения от скорости сдвига и коэффициента вязкости от скорости сдвига. Измерения этих характеристик проводились при температуре 250С. Можно наблюдать, что с увеличением скорости сдвига растворов коэффициент напряжения и вязкости увеличиваются. Также, можно сделать вывод, что с увеличением концентрации эти факторы увеличиваются. Однако эта зависимость не наблюдается в растворах с концентрациями гиалуроновой кислоты 1,0% и 1,4%.

Литература:

- Егоров Е. А. Гиалуроновая кислота: применение в офтальмологии и терапии синдрома «сухого глаза» //РМЖ. Клиническая офтальмология. – 2013. – Т. 14. – №. 2.

- Ji Y. et al. Electrospun three-dimensional hyaluronic acid nanofibrous scaffolds //Biomaterials. – 2006. – Т. 27. – №. 20. – С. 3782-3792.

- Гольдина И. А., Гайдуль К. В. Биологическая активность и терапевтические свойства Curcuma longa L //Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Биология, клиническая медицина. – 2015. – Т. 13. – №. 1. – С. 106-114.

- Сумбул С., Хан М. С., Бано Б. Действие куркумина на вызванную оксидом азота структурную и функциональную модификацию высокомолекулярного цистатина из мозга коз //Биомедицинская химия. – 2010. – Т. 56. – №. 2. – С. 209-219.