# Влияние природных полисахаридов на устойчивость наноэмульсий, содержащих облепиховое масло

Иванова Я.О.,1 Костромичева М.М., Воронина К.Л., Королёва М.Ю.

Аспирант, 2 год обучения

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

Кафедра наноматериалов и нанотехнологии, Москва, Россия.

E–mail: yana.emris@gmail.com

Наноэмульсии, содержащие растительные масла, представляют интерес для создания носителей для направленной доставки лекарств, так как способны инкапсулировать гидрофобные соединения, которыми являются многие лекарственные соединения [1-3]. Адресная доставка лекарственных средств с помощью наноэмульсий способна решить множество различных проблем при терапии заболеваний, связанных с биодоступностью лекарств и их разрушением в организме [4].

В данной работе были получены прямые наноэмульсии, содержащие облепиховое масло. Облепиховое масло является биогенным стимулятором заживления ран, поэтому используется в различных областях медицины и косметологии. Наноэмульсии были получены методом температурной инверсии фаз. Для стабилизации наноэмульсий использовали смесь неионогенных поверхностно-активных веществ – Tween 80 и Span 80. Объемная доля дисперсной фазы составила 25%. Изучение размера наноэмульсии проводилось на приборе Zetasizer Nano, а устойчивости – на приборе Multiscan MS 20.

Полученные наноэмульсии обладают низкой устойчивостью к коагуляции. Так в исходных наноэмульсиях средний размер капель составлял ~83 нм. Через 1 ч большая часть нанокапель находилась в агрегированном состоянии, средний размер флокул был равен ~470 нм. Для увеличения устойчивости эмульсий проводили структурирование дисперсионной среды наноэмульсий. В водную дисперсионную среду добавляли κ-каррагинан – линейный сульфатный полисахарид. Каррагинаны образуют разные по прочности гели, и именно κ-каррагинан образует наиболее прочные гели. Κ–каррагинан обладает низкой токсичностью, поэтому используется в медицине и фармацевтике.

При увеличении концентрации κ-каррагинана в водной фазе до 5 мас.% происходило резкое возрастание устойчивости наноэмульсий. Водная и органическая фаза не отслаивались в течение >1 мес.

Изучение вязкости показало, что вязкость наноэмульсий возрастает при увеличении концентрации κ-каррагинана. Так при скорости сдвига 0,1 с-1 вязкость эмульсий без κ-каррагинана была равна 1,1 Па·с. При концентрациях κ-каррагинана 1, 3 и 5 мас.% вязкость наноэмульсий была равна 1,2, 2,4 и 21,6 Па·с, соответственно. Резкое увеличение вязкости при концентрации κ-каррагинана 5 мас.% свидетельствует о гелеобразовании в дисперсионной среде исследованных наноэмульсий.

Литература

- Koroleva M.Y. Nagovitsina T.Y., Bidanov D.A., Gorbachevski O.S., Yurtov E.V. Nano-and microcapsules as drug-delivery systems // Resourse- Efficient technologies. 2016, Vol. 2(4), p. 233-239.

- Koroleva M.Y. Nagovitsina T.Y., Yurtov E.V. Properties of nanocapsules obtained from oil-in-water nanoemulsions // Mendeleev Communications. 2015, Vol. 25(5), p. 389-390

- Королева М.Ю. Наговицына Т.Ю. Быданов Д.А, Юртов Е.В. Прямые наноэмульсии, стабилизированные смесями неионогенных ПАВ // Бутлеровские сообщения. 2014, Т. 38, № 4, с.119-125.

- Королева М.Ю., Юртов Е.В. Наноэмульсии: свойства, методы получения и перспективные области применения // Успехи химии. 2012, Т. 81, № 1, с. 21-43.