Повторное диспергирование ксерогелей молибденовых синей, полученных с использованием гидрохинона

Харламова Д.В.,1 Мячина М.А.2

Соискатель на кафедре коллоидной химии

1, 2 Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева,

факультет естественных наук, Москва, Россия

E–mail: dvharlamova@gmail.com

Молибденовые сини – это дисперсные системы, содержащие гигантские полиоксометаллатные кластеры, в которых атомы молибдена имеют степени окисления +5 и +6. В зависимости от условий синтеза возможно образование кластеров разных форм (торообразная, сферическая, лимонообразная), размер которых составляет от 3 до 5,5 нм [1].

Среди наиболее перспективных областей применения данных кластеров можно выделить катализ [2] и адресную доставку лекарств [3], для которых требуется использование устойчивых дисперсий. Из литературы известно, что устойчивость дисперсий молибденовых синей в большей степени обеспечивается за счет развитой гидратной оболочки. В связи с этим целью данной работы было изучение возможности повторного диспергирования ксерогелей молибденовых синей в водных растворах.

Дисперсии молибденовых синей получали восстановлением раствора гептамолибдата аммония гидрохиноном при добавлении соляной кислоты. Ксерогели были получены сушкой исходных дисперсий при комнатной температуре на воздухе и дальнейшей сушкой при температурах 25°С, 50°С и 100°С с выдержкой 1 час. После чего ксерогели повторно диспергировали в воде со значением рН = 1,5, которое соответствовало значению рН исходной дисперсии.

В результате было установлено, что при редиспергировании ксерогелей происходит образование дисперсий молибденовых синей. Анализ образцов методом фотон-корреляционной спектроскопии сделал возможным установить, что во всех системах присутствуют объекты, диаметром 3 нм. Анализ спектров поглощения систем показал наличие максимумов, характерных для торообразных частиц (750 нм и 1080 нм). Со временем значение оптической плотности (в максимуме поглощения 750 нм) увеличивалось и выходило на плато на седьмой день. Однако значение оптической плотности для систем, полученных при повторном диспергировании ксерогелей, прокаленных при 100°С, значительно ниже. Это может говорить о том, что при сушке происходило разрушение гидратной оболочки, что подтверждается данными ИК-спектроскопии. Это не позволяло системе при повторном диспергировании вернуться к состоянию агрегативно устойчивой дисперсии.

Литература

1. Botar B., Ellern A., Kögerler P. Mapping the formation areas of giant molybdenum blue clusters: a spectroscopic study //Dalton Transactions. 2012. V. 41. №. 29. p. 8951-8959.

2. Müller A. et al. Mimicking oxide surfaces: different types of defects and ligand coordination at well defined positions of a molybdenum oxide based nanocluster //Chemical Communications. 2001. №. 20. р. 2126-2127.

3. Остроушко А. А. и др. Оценка безопасности железо-молибденовых нанокластерных полиоксометаллатов, предназначенных для адресной доставки лекарственных веществ //Вестник Уральской медицинской академической науки. 2011. №. 2. С. 107-110.