Одностадийный синтез 1,1-диэтоксиэтана из этанола на медных катализаторах

Мамбетова М.М., 1,2  Ергазиева Г.Е., 1,3  Досумов К.1,3

PhD-докторант,3 курс

1Институт проблем горения МОН РК, Алматы, Казахстан

2Казахский Национальный женский педагогический университет, Алматы, Казахстан

3Центр физико-химических методов и анализа, Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

E-mail: mambetova_manshuk@list.ru

За последние годы значительно вырос интерес к возобновляемым ресурсам, особенно в связи с изменением энергетической безопасности и климата. Этанол является возобновляемым источником энергии и может превращаться в высокоэффективные химические вещества  такие как, ацетальдегид, этилацетат, этиленоксид, 1-бутанол, изобутен  и 1,1-диэтоксиэтан  в зависимости от структуры катализаторов и от условий реакции [1]. Наиболее важным промежуточным соединением при конверсии этанола  является 1,1-Диэтоксиэтан (ДЭЭ).  Он используется в качестве  присадок к  дизельному топливу [2-3], а также является важным исходным химическим веществом для парфюмерной промышленности и синтеза полиацетальных смол [4]. В частности ДЭЭ получают промышленным способом с помощью гомогенного каталитического процесса при взаимодействии ацетальдегида с этанолом, используя сильные минеральные кислоты в качестве катализаторов. Однако этот процесс сталкивается с экологическими и экономическими недостатками с прямым использованием ацетальдегида, так как ацетальдегид является токсичным при долгосрочном хранении, который может в дальнейшем легко превращаться в паральдегид. Чтобы избежать прямого использования ацетальдегида в качестве исходного материала и повысить эффективность синтеза ДЭЭ, последние усилия были посвящены одностадийному окислению этанола в ДЭЭ, включающему окислительное дегидрирование этанола в ацетальдегид и его последующее ацетализация этанолом. Возможность синтеза диэтоксиэтана на основе возобновляемого сырья – этанола, обладающего широкими ресурсами, обусловливает актуальность данного направления.

В данной работе исследовано превращение этанола на низкопроцентных медьсодержащих катализаторах, при температурах 300 и 350оС. Катализаторы на основе оксида меди были приготовлены методом капиллярной пропитки носителей по влагоемкости раствором азотнокислой меди (Cu(NO3)2•5H2O). В качестве носителей активной фазы исследованы -γ-Al2O3, SiO2 и HZSM-5. Показано, что основным направлением конверсии этанола на низкопроцентных медьсодержащих катализаторах является его дегидрирование и последующее превращение образующихся продуктов в 1,1-диэтоксиэтан. Среди изученных катализаторов (1 мас.% CuO/Al2O3, 1 мас.% CuO/ SiO2 и 1 мас.% CuO/ HZSM-5) наиболее активным в получении 1,1-диэтоксиэтана оказался 1 мас.% CuO/Al2O3. По активности в превращении этанола до ДЭЭ катализаторы можно расположить в следующей последовательности: 1 мас.% CuO/Al2O3 (Выход ДЭЭ=21 %)> 1 мас.% CuO/ HZSM-5 (Выход ДЭЭ=8.2 %)>1 мас.% CuO/ SiO2 (1.1 %). Из полученных результатов следует, что активность медного катализатора в превращении этанола до ДЭЭ зависит от природы носителя.

Литература

[1] G.Y. Yergaziyeva, S. Tayrabekova, M. Mambetova, S.Ozganbayeva, S.Smagulova. Conversion of bioethanol over oxide catalysts// Горения и плазмохимия Том.17. №1. 2019.с. 40-46.

[2] M. Natarajan, E.A. Frame, T. Asmus, W. Clark, J. Garbak, M.A. Gonzalez, E. Liney, W.Piel, J.P. Wallace III, SAE Tech. Pap. Ser., 2001, 2001-01-3631.

[3] A.S. Cheng, R.W. Dibble, B.A. Buchholz, SAE Tech. Pap. Ser., 2002, 2002-01-1705.

[4] M. Kaufhold, M. El-Chabawi, Huels Chemische Werke AG, US Patent 5,527,969 (1996).