DFT-исследование новых каталитических систем «металлоцен/арилоксид диизобутилалюминия»  в полимеризации олефинов

Жарков И.В., Жуков С.А.

Младший научный сотрудник

Институт Проблем Химической Физики РАН,  Черноголовка.,  Россия

E–mail: igor.zharkov@phystech.edu

Металлоценовые (м.ц.) каталитические системы являются промышленно значимыми для получения полиолефиновых продуктов. Системы являются двухкомпонентными, состоят из м.ц. комплекса (прекатализатор) и активатора (сокатализатор). В качестве сокатализаторов, как правило, используются полиметилалюмоксан (МАО) и перфторфенил бораты и боран. В нащих работах недавно было показано, что эффективными сокатализаторами м.ц. комплексов в реакциях гомо- и сополимеризации олефинов могут быть арилоксиды изобутилалюминия, имеющие трет-бутильные заместители в 2,6- положениях арилоксида [1,2]. Следует отметить, что, в отличии от МАО, это индивидуальные, соединения с известной структурой, что делает их более удобным объектом исследования. В данной работе приводятся, с одной стороны, экспериментальные результаты тестирования различных сочетаний м.ц. комплекса и арилоксидного активатора, а с другой — данные квантово-химического моделирования отдельных стадий каталитического процесса.

В качестве активатора используется арилоксид (2,6-tBu2PhO-)AliBu2. Получены данные по активностям разных сочетаний «бисинденильные м.ц. комплексы /(2,6-tBu2PhO-)AliBu2» в гомополимеризациях этилена и пропилена. По наблюдаемой каталитической активности бис-инденильные м.ц. располагаются в ряду: rac-Et(2-MeInd)2ZrMe2 > rac-EtInd2ZrMe2 > rac-Me2Si(2-Me-Ind)2ZrMe2 > rac-EtInd2HfMe2 > (rac-+meso-)EtInd2TiMe2 > Cp2ZrMe2.

Для рассматриваемых сочетаний проведено квантово-химическое моделирование элементарных стадий каталитического процесса. Оценены энергии образования комплекса активатора с металлоценами. Энергии ионной диссоциации таких комплексов рассматриваются в качестве метрики эффективности образования катионного активного центра. Ряд по оцененным эффективностям образования активного центра: rac-Et(2-MeInd)2ZrMe2  > rac-EtInd2TiMe2 > rac-Me2Si(2-Me-Ind)2ZrMe2 > rac-EtInd2ZrMe2 > rac-EtInd2HfMe2 > Ph2CСpFluHfMe2 > Cp2ZrMe2. Для первого и второго внедрения олефина на катионном активном центре оптимизированы геометрии переходных состояний и оценены потенциальные барьеры. При этом сопоставлены расчеты по двум моделям: с учетом влияния противоиона и без. Ряд эффективности комплексов по критерию величины потенциальных барьеров: rac-EtInd2TiMe2 >  rac-EtInd2ZrMe2 >  rac-EtInd2HfMe2 > Ph2CСpFluHfMe2 > rac-Et(2-MeInd)2ZrMe2 >  rac-Me2Si(2-Me-Ind)2ZrMe2 > Cp2ZrMe2. Полученные теоретические данные для элементарных стадий сопоставляются с наблюдаемой экспериментально общей активностью каталитической системы.

Работа выполнена в рамках государственному заданию Министерства науки и высшего образования РФ, № гос. регистрации АААА-А19-119041090087-4, в рамках тем. карты № 0089-2019-0008.

Литература

1. Faingold E.E., Bravaya N.M., Panin A.N., Babkina O.N., Saratovskikh S.L., Privalov V.I., Isobutylaluminum aryloxides as metallocene activators in Homo‐ and copolymerization of olefins // Journal of Applied Polymer Science 2016, vol. 133, № 14, p.43276

2. Е.Е. Faingol’d, I.V. Zharkov, N.M. Bravaya, A.N. Panin, S.L. Saratovskikh, O.N. Babkina, G.V. Shilov, Sterically crowded dimeric diisobutylaluminum aryloxides: Synthesis, characteristics, and application as activators in homo- and copolymerization ofoleﬁns., // Journal of Organometallic Chemistry 871 (2018), 86-95