Адсорбция и каталитические свойства ферментов на поверхности

природных алюмосиликатных нанотрубок

Ибрагимзаде Т.И.

Магистрант, 2 курс

Филиал Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова в г. Баку,

химический факультет, Баку, Азербайджан

E–mail: tamara.ibrahimzadeh@gmail.com

Адсорбционная иммобилизация ферментов – один из способов получения гетерогенных биокатализаторов. В нашей работе в качестве подложки для ферментов был использован галлуазит, представляющий собой природные алюмосиликатные нанотрубки [1]. Исследована адсорбция и каталитические свойства адсорбционных слоев щелочной фосфатазы из слизистой кишечника теленка (CIAP) и β-галактозидазы грибов Aspergillus oryzae (LAC). LAC используют для получения безлактозных смесей для диетического питания [2], а иммобилизованный CIAP является катализатором процессов биоминерализации [3].

Образцы галлуазита охарактеризованы с использованием низкотемпературной адсорбции-десорбции азота, рентгенофазового и термогравиметрического анализа, термопрограммированной десорбции аммиака, ИК-спектроскопии. Получены изотермы адсорбции ферментов на двух образцах галлуазита, различающихся параметрами пористой структуры, и определены предельные величины адсорбции (табл. 1).

Таблица 1. Текстурные параметры и адсорбционные свойства образцов галлуазита.

| Образец | SБЭТ, м2/г | Dмакс, нм | Размеры нанотрубок |  | Предельная адсорбция |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина, мкм | Внутренний диаметр, нм | мг/г |  | мг/м2 |  |
|  |  |  |  |  | CIAP | LAC | CIAP | LAC |
| Гал-1 | 30 | 50 | 0.4 – 4.0 | 20 - 60 | 20 | 24 | 0.7 | 0.8 |
| Гал-2 | 50 | 12.5 | 0.2 – 2.0 | 10 - 40 | 15 | 12 | 0.3 | 0.2 |

Определены параметры уравнения Михаэлиса-Ментен, характеризующие каталитические свойства фермента. В результате адсорбции KM увеличивается в 2–8 раз. Адсорбционные слои ферментов на поверхности галлуазита частично сохраняют каталитическую активность. Наилучшими каталитическими свойствами среди гетерогенных образцов обладает β-галактозидаза на поверхности образца Гал-1: фермент сохраняет 25% активности по сравнению с активностью в растворе.

Исследование термостабильности ферментов в растворе и на поверхности в интервале температур 55–60 °C показало, что адсорбционные слои ферментов более стабильны. Константы скорости инактивации при 59 °C приведены в таблице 2.

Таблица 2. Кинетические константы процесса инактивации фермента при 59 °C.

| Фермент | Щелочная фосфатаза |  |  | β-галактозидаза |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р-р | на Гал-1 | на Гал-2 | Р-р | на Гал-1 | на Гал-2 |
| kэфф, с-1 • 10-4 | 54 | Стабильна | 1.0 | 8.2 | 2.7 | 4.0 |

Литература

1. Joussein E. Geology and Mineralogy of Nanosized Tubular Halloysite // Developments in Clay Science. 2016. V. 7. P. 12-48.

2. Harju M., Kallioinen H., Tossavainen O. Lactose hydrolysis and other conversions in dairy products: Tehnological aspects (Review) // International Dairy Journal 2012. V. 22. P. 104-109.

3. Pietraszek A., Karewich A., Widnic M., Lachowicz D., Gajewka M., Bernasik A., Nowakowska M. Halloysite-alkaline phosphatase system – A potential bioactive component of scaffold for bone tissue engineering // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2019. V. 173. P. 1–8.