Синтез носителя SAPO-11 для катализатора гидроизомеризации и исследование его физико-химических характеристик

Макова А.С.,1 Глотов А.П.,1 Пимерзин Ал.А.2

Студент, 1 курс магистратуры

1Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина,

факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

2Самарскй государственный технический университет, Самара, Россия

E–mail: ankamackova@yandex.ru

Процесс гидроизомеризации направлен на получение нелинейных парафинов при сохранении фракционного состава перерабатываемого сырья. В ходе гидроизомеризации дизельной фракции происходит уменьшение температуры застывания, что приводит к улучшению эксплуатационных характеристик дизельного топлива при отрицательных температурах окружающей среды. Гидроизомеризацию традиционно реализуют на бифункциональных катализаторах, в которых дегидрирование/гидрирование протекает на металлических активных центрах, а изомеризация углеродного скелета – на кислотных центрах носителя.

На основе литературных данных [1-3] сделан вывод, что перспективным компонентом катализаторов гидроизомеризации является силикоалюмофосфат SAPO-11. Уникальные свойства SAPO-11 для реакции гидроизомеризации заключаются в удачном сочетании силы кислотных центров, присущих силикоалюмофосфатам, и структурных особенностей, позволяющих подавлять реакции крекинга исходных углеводородов и их промежуточных соединений. Наблюдается высокая селективность образования разветвленных алканов, а именно, предпочтительных - монозамещенных парафинов, что объясняется протеканием реакции в устьях пор (так называемый «ситовой эффект» таких цеолитов).

Для синтеза SAPO-11, в качестве источников алюминия, кремния и фосфора использовали соответственно бемит (77% мас. Al2O3), коллоидный раствор оксида кремния Ludox HS-40 (40% мас. SiO2) и ортофосфорную кислоту (85%). В качестве темплата использовали ди-н-пропиламин (ДПА, 99% мас.). Исходный гель состава 1.0Al2O3×1.0P2O5×0.2SiO2×1.0ДПА×49H2O готовили при постоянном перемешивании. Гидротермальную кристаллизацию проводили при 180С в течение 48 часов в соответствии с [4]. Полученный образец отфильтровывали, сушили при 110С в течение 12 ч, затем прокаливали на воздухе при 600С 4 часа.

Полученный носитель исследовали с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM), рентгенофазового анализа (РФА), низкотемпературной адсорбции азота, термопрограммированной десорбции (ТПД) аммиака, синхронного термического анализа (ТГА/ДСК) и элементного анализа.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 19-79-00293).

Литература

1.	Mériaudeau P. et al. SAPO-11, SAPO-31, and SAPO-41 Molecular Sieves: Synthesis, Characterization, and Catalytic Properties in n-Octane Hydroisomerization // J. Catal. 1997. Vol. 169, № 1. P. 55–66.

2.	Park K.C., Ihm S.K. Comparison of Pt/zeolite catalysts for n-hexadecane hydroisomerization // Appl. Catal. A Gen. 2000.

3. 	Груданова А.И., Гуляева Л.А., Красильникова Л.А., Чернышева Е.А. Катализатор для получения дизельных топлив с улучшенными низкотемпературными характеристикам // Катализ в промышленности. – 2015. – № 2. – C. 46-52.

4. 	Zhipeng Ma, Zhen Liu, Hao Song, Peng Bai, Zifeng Yan, Lianhong Zhao, Zhongdong Zhang, Xionghou Gao. Synthesis of hierarchical SAPO-11 for hydroisomerization reaction in refinery processes // Applied Petrochemical Research. – 2014. – Vol. 4. – Р. 351-358.