Дегидрирования кумола в α-метилстирол на пористых керамических каталитических Re-W-содержащих конвертерах

Грачев Д.Ю.1, Багдатов Р.А.1, Уваров В.И.2, Федотов А.С.3, Цодиков М.В.3

Студент, 1 курс магистратуры

1Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева, факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов, Москва, Россия

2 Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской академии наук, г. Черноголовка, Россия

3Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН, Москва, Россия

E-mail: daniil-grachev@mail.ru

Последние годы во всём мире характеризуются значительным ростом исследований в области повышения эффективности традиционных процессов получения важнейших продуктов нефтехимии и альтернативных энергоносителей, а также поиском новых подходов и инженерных решений для создания прорывных технологий их производства. Использование оригинальных пористых каталитических конвертеров для дегидрирования кумола в -метилстирол, являющийся высоковостребованным сомономером для каучуковой промышленности, относится к одним из перспективных направлений развития современного основного органического синтеза.

Пористые керамические каталитические конвертеры пальчиковой конфигурации получены самораспространяющимся высокотемпературным синтезом (СВС) из высокодисперсных порошков на основе -Al2O3 и модифицированы с использованием золь-гель метода плёночными каталитическими покрытиями, содержащими наноразмерные частицы Re и W.

Обнаружено, что конверсия кумола в процессе его дегидрирования на Re-W-содержащем конвертере при 600 оС и мольном соотношении H2O:кумол = 14 составляет более 70 мол. %, выход α-метилстирола в этих условиях достигает ~ 55 мол. %, при его содержании в продуктах реакции близкому к равновесному, что значительно превышает известные промышленные показатели этого процесса. При этом за ~10 ч работы катализатора снижение его активности не наблюдалось. С применением современных структурных методов анализа, таких как СЭМ, ПЭМ, РФЭС, ТГА установлена эволюция структуры синтезированного катализатора.

Преимущество оригинального пористого каталитического конвертера, представляющего собой ансамбль нанореакторов, по сравнению с традиционным аппаратом со стационарным слоем насыпного катализатора, заключается в улучшенном тепло- и массопереносе реагентов в каталитических порах конвертера, за счёт их принудительной диффузии [1-3]. Это создает предпосылки для разработки нового поколения малогабаритных химических реакторов «кассетного» типа.

Литература

- Fedotov, A. S., Antonov, D. O., Uvarov, V. I., Tsodikov, M. V., Paul, S., Heyte, S., & Dumeignil, F. (2019). Isoprene Formation from Isoamyl Alcohol in Microchannels of a Converter Modified with Nanoscale Catalytic Iron–Chromium-Containing Systems. Petroleum Chemistry, 59(4), 405-411.

- Fedotov, A., Konstantinov, G., Uvarov, V., Tsodikov, M., Paul, S., Heyte, S., ... & Dumeignil, F. (2019). The production of 1, 3-butadiene from bio-1-butanol over Re-W/α-Al2O3 porous ceramic converter. Catalysis Communications, 128, 105714.

- A. S. Fedotov, V. I. Uvarov, M. V. Tsodikov, I. I. Moiseev, S. Paul, S. Heyte, P. Simon, M. Marinova, and F. Dumeignil (2020). Production of 1,3-butadiene From 1-butanol on Porous Ceramic Catalytic [Fe,Cr]/-Al2O3(K,Ce)/-Al2O3 Converter. Kinetics and Catalysis, 61(3), in print.