Промотированные щелочными металлами

церий-железооксидные катализаторы дегидрирования метилбутенов

Шабаев И.Р., Бочков М.А.

Студент, 3 курс бакалавриата

Казанский национальный исследовательский технологический университет

Казань, Россия

E–mail: ilya.schabaev14.07@yandex.ru

В настоящее время при получении изопрена в процессе каталитического дегидрирования метилбутенов широко используются железооксидные каталитические системы. Активность, селективность и стабильность катализаторов регулируются промотирующими добавками (соединения щелочных и редкоземельных металлов).

Основными факторами, влияющими на работу катализатора являются: структурное состояние оксидов железа (предшественников); образование связи Ce-O-Fe в структуре (на поверхности) оксида железа, которое сильно зависит от способа получения [1]; способ промотирования щелочными металлами [2]; температурная активация катализатора.

Установлено, что наибольшей активностью обладает оксид железа в фазе гематита, полученный термообработкой в воздушной среде при 650 °С, при этом промежуточные стадии подготовки катализатора значительно влияют на кристалличность фаз и величину удельной поверхности. Для соблюдения постоянства фазового состава и в целях образования Ce-O-Fe связей в структуре оксида железа синтез гематита проводили методом химического соосаждения из солей железа и церия. Промотирование калием осуществлялось мокрым смешением с карбонатом калия с последующей термоактивацией при различных температурах. Физико-химические характеристики катализаторов были исследованы методами рентгеноструктурного, атомно-эмиссионного анализов и низкотемпературной адсорбции азота.

Сравнительные каталитические эксперименты были проведены на установке с изотермическим реактором вытеснения с неподвижным слоем катализатора. Сырье – промышленная изоамиленовая фракция (ПАО «НКНХ»), количество загружаемого катализатора до 1 г, температура реакции 600 °С, давление атмосферное.

Использованные авторами методические приемы при синтезе, промотировании и активациии, позволяют получить церий-железооксидный катализатор не уступающий по параметрам активности и селективности дегидрирования метилбутенов промышленным аналогам.

Авторы выражают благодарность за научное консультирование и помощь в проведении работ проф., д.х.н. Харлампиди Х.Э., проф., д.т.н. Каралину Э.А.,  доц. к.г.-м.н. Шинкареву А.А. и н.с. Имамутдинову А.Х.

Литература

1. Pérez-Alonso F. J. et al. Relevance in the Fischer−Tropsch Synthesis of the Formation of Fe−O−Ce Interactions on Iron− Cerium Mixed Oxide Systems // The Journal of Physical Chemistry B. 2006. Т. 110. №. 47. P. 23870-23880.

2. Kano Y. et al. Dehydrogenation of ethylbenzene over Fe–Ce–Rb and Fe–Ce–Cs mixed oxide catalysts // Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis. 2013.  Т. 109.  №. 1.  P. 29-41.