Синтез иерархического катализатора SAPO-34 на основе природных мезопористых алюмосиликатных нанотрубок

Боев С.С., Артемова М.И., Смирнова Е.М.

Студент, 1 курс магистратуры

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,

факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

E–mail:sevastyaaan@mail.ru

Силикоалюмофосфатное молекулярное сито типа SAPO-34 является объектом многочисленных исследований как один из самых эффективных катализаторов конверсии метанола в олефины. Однако данный материал обладает высокой стоимостью, обусловленной применением дорогостоящих реагентов для его синтеза. Кроме того, микропористая структура SAPO-34 склонна к ограниченной внутренней диффузии молекул и, следовательно, замедляет процессы массопереноса субстратов и продуктов, что приводит к повышенному коксобразованию и дезактивации катализатора. Одним из перспективных способов решения данной проблемы является введение мезопор в его матрицу с получением иерархической структуры [1].

В данной работе был синтезирован микро/мезопористый катализатор SAPO-34 с использованием галлуазитных нанотрубок (ГНТ) в качестве со-темплата. Галлуазит представляет собой многослойные мезопористые нанотрубки, внешняя поверхность которых состоит из оксида кремния, а внутренняя – из оксида алюминия. Также использование SiO2 и Al2O3, входящих в состав галлуазита, вместо традиционных реагентов позволит снизить стоимость конечного продукта.

В данной работе синтез образцов SAPO-34 проводили по методике авторов статьи [2] с использованием гидроксида тетраэтиламмония в качестве основного темплата. Для установления закономерностей синтеза варьировали продолжительность гидротермальной обработки от 24 до 48 ч при температуре 200оС. Полученные материалы сравнивали с эталонным образцом SAPO-34, синтезированным с использованием стандартных реагентов – тэтраэтоксисилана (ТЭС) и изопропоксида алюминия (ИПА). В табл. 1 представлены условия синтеза, текстурные характеристики и элементный состав полученных образцов.

Таблица 1 – Условия синтеза и элементный состав синтезированных образцов

| Образец | Время, ч | Источник |  | Состав полученных образцов | SБЭТ, м2/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Si |  |  |
| S-1 | 24 | ИПА | ТЭС | 0,3SiO2/1,1Al2O3/1,1P2O5 | 475 |
| S-2 | 48 |  |  | 0,3SiO2/1,3Al2O3/1,3P2O5 | 335 |
| S-3 | 24 | ИПА +ГНТ | ГНТ | 0,3SiO2/0,8Al2O3/0,5P2O5 | 381 |
| S-4 | 48 |  |  | 0,3SiO2/1,1Al2O3/1,1P2O5 | 412 |

Согласно результатам рентгенофазового анализа, все образцы обладают целевой структурой шабазита (2θ = 9.5, 12.9, 16.2, 17.8, 19.2, 20.7, 25.9°), характерной для SAPO-34. Однако на рентгенограмме образца S-3, помимо фазы SAPO-34, присутствуют характерные рефлексы фосфата алюминия (2θ = 21.8, 28.1, 31.0, 35.7, 42.3 °).

Образец, синтезированный на основе ГНТ в течение 48 ч, демонстрирует высокую чистоту фазы SAPO-34, а также обладает большой удельной площадью поверхности (SБЭТ = 412 м2/г) и значительным количеством мезопор (Vмезо = 0,10 см3/г). Размеры и морфология кристаллов образца S-4 также соответствуют материалам класса SAPO-34.

Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (грант № 14.Z50.31.0035).

Литература

1. Eun A Kang et all. Nanoscience and Nanotechnology. 2013. Vol. 13. P. 7498-7503.

2. D.R. Dubois et al. Fuel Processing Technology. 2003. Vol. 83. P. 203–218.