Влияние аниона соли на экстракцию лития бензо-15-краун-5 эфиром

Бездомников А.А.,1 Демин С.В.1,2, Цивадзе А.Ю. 1,2, Фомина А.А.1

Аспирант 1 года обучения

1Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва, Россия

2Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия

E–mail: jlexarus@yandex.ru

Литий – широко распространенный химический элемент, встречающийся в природе в виде смеси изотопов лития-6 и лития-7. Из-за различия физических свойств этих изотопов [1, 2], соли лития, применяемые в ядерной энергетике, необходимо обогащать тем или иным изотопом. Наиболее перспективным методом разделения изотопов лития является экстракционное разделение краун-эфирами [3].

Процесс разделения изотопов лития экстракцией краун-эфирами основан на различии констант устойчивости комплексов с разным изотопом. В случае с бензо-15-краун-5 эфиром, комплекс с литием-6 имеет большую устойчивость, чем комплекс с литием-7, из-за чего фаза, в которой образуется комплекс, обогащается более легким изотопом [4,5]. Таким образом организовав противоточный процесс, можно разнести изотопы по фазам. Степень разделения в конечной системе будет завесить от количества ступеней.

В данной работе, было определено влияние аниона соли на экстракцию лития бензо-15-краун-5 эфиром в системе хлороформ-вода. Были получены изотермы экстракции тиоцианата, перхлората, бромида и трифторметансульфонилимид лития. Помимо равновесной концентрации лития в фазах, определялся и переход экстрагента в водную фазу, который впервые для систем с хлоридом лития и бензо-15-краун-5 эфиром был обнаружен ранее в работе [6].

Помимо систем с одной солью лития, были рассмотрены экстракционные характеристики систем с смесью солей лития, а также системы с ионной жидкостью. Как оказалось, незначительные добавки хорошо экстрагируемых солей к плохо экстрагируемым приводит к резкому сдвигу изотерм экстракции в область менее концентрированных растворов, а также к снижению потерь экстрагента. Использование ионной жидкости в качестве добавки к растворителю также позволяет увеличить экстракцию за счёт анионной составляющей системы.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИОНХ РАН в области фундаментальных научных исследований (44.2). Исследование выполнено при поддержке и частичном финансировании Минобрнауки России (№ государственного учета НИОКТР АААА-А19-119101590111-2). Измерения выполнены на оборудовании ЦКП ФМИ ИФХЭ РАН.

Литература

1. Forsberg C., Zheng G., Ballinger R., Lam S. // Nucl. Technol. 2019. P. 1.

2. Giegerich T., Battes K., Schwenzer J. C., Day C. // Fusion Eng. Des. 2019. V. 149. P. 111339.

3. Ault K. B. T., Brozek K., Fan L. et al. // Lithium Isotope Enrichment. 2012. P. 1.

4. Демин С. В., Бочкарев А. В., Цивадзе А. Ю. // Журн. неорг. химии. 2017. Т. 62, № 12. С. 1661–1665.

5. Демин С. В., Бочкарев А. В., Цивадзе А. Ю. // Журн. неорг. хим. 2019. Т. 64, № 7. С. 769–773.

6. Kostikova G. V., Maltsevа I. E., Krasnova O. G. et al. // Russ. Chem. Bull. 2018. V. 67. I. 12. P. 2188.