Некоторые особенности стереохимии лантанидов в сульфидах

Медер Албакаджажи

Аспирант 4 года обучения

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, химический факультет, Самара, Россия

E-mail: meder.bak33@gmail.com

В согласии с недавно принятыми рекомендациями IUPAC [1], контакты X-Х (Х= S, Sе или Тe) можно рассматривать как частный случай халькогеновых связей. Присутствие в структурах сульфидов разнообразных по длине контактов S–S затрудняет определение формальных зарядов атомов Ln. Данные [2, 3] позволяют допустить, что параметры полиэдров Вороного-Дирихле (ПВД) пригодны для определения валентного состояния атомов Ln и в сульфидах. Экспериментальная проверка указанного предположения явилась основной целью работы. С помощью ПВД проведен анализ строения 711 соединений, содержащих в структурах кристаллов 1199 координационных полиэдров LnSn. Выяснено, что в сульфидах встречаются атомы Ln(II), Ln(III) и Ce(IV), связывающие от 6 до 10 атомов серы. Установлено, что объем ПВД атомов Ln (VПВД = 4(Rsd)3/3, где Rsd – радиус сферического домена) не зависит от координационного числа металла и определяется только его степенью окисления.

Моносульфиды резко различаются по своим электрофизическим свойствам. Известно, что некоторые из них являются полупроводниками LnIIS, а остальные, обладающие металлической проводимостью, представляют собой LnIIIS(ē) [4]. Различить эти два типа моносульфидов легко позволяет рис. 1, на котором кривая (а) показывает зависимость Rsd = f(Z) для атомов Ln в изоструктурных кристаллах «LnS», а пунктирная кривая (б) характеризует зависимость Rsd = f(Z) для атомов LnIII с КЧ 6 в структурах всех остальных сульфидов, в которых трехвалентное состояние лантанидов не вызывает сомнений.

Сравнение кривых (а) и (б) на рис. 1 свидетельствует, что большинство LnS являются соединениями LnIIIS(ē), поскольку именно для них значения Rsd(Ln) на кривых (а) и (б) практически совпадают. Скачкообразный рост Rsd атомов Ln на кривой (а) наблюдается только для моносульфидов Sm, Eu и Yb, которые являются полупроводниками LnIIS. Для полноты картины на рис. 1 даны также зависимости Rsd(Ln) = f(Z) для изоструктурных LnSe (кривая (в) [2]) и LnТе (кривая (г) [3]), которые, как и LnS, принадлежат к структурному типу NaCl. Отметим, что кривые (а), (в) и (г) почти одинаковы по форме и, независимо от природы халькогена X (S, Se или Te), указывают наличие атомов SmII, EuII и YbII во всех монохалькогенидах LnX (в теллуридах также и в случае TmTe).

Литература

1. Aakeroy C. B., Bryce D. L., Desiraju G. R. et al // Pure Appl. Chem. 2019. V. 91. P. 1889.

2. Serezhkin V. N., et al // Russ. J. Inorg. Chem. 2019. V. 64. P. 984.

3. Serezhkin V. N., Albakajaji M., Serezhkina L.B. // Russ. J. Phys. Chem. 2019. V. 93. P. 288.

4. Wells A. F. Structural Inorganic Chemistry. Oxford University Press. New York: Clarendon Press. 1984.