Определение степени упорядоченности мембраны на основе оксида графита методом ЭПР спектроскопии

Аствацатуров Д.А.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: ASTVaaaa@yandex.ru

Оксид графита представляет интерес с точки зрения создания материалов на его основе. Сегодня большой интерес исследователей вызывают мембраны из оксида графита, имеющих способность селективно разделять смеси газов и жидкостей. Важной характеристикой мембраны, определяющей ее свойства, является степень упорядоченности графитовых слоев. Существуют методы, дающие информацию о степени упорядоченности материалов, но, как правило, это лишь качественные оценки. Метод ЭПР спектроскопии позволяет определять параметры порядка в ориентированных системах, то есть дает количественную оценку степени ориентационной упорядоченности материала [1]. Целью данной работы является определение параметров порядка для мембраны на основе оксида графита методом парамагнитного зонда, в роли которого выступает комплекс меди (II).

В ходе работы изучалась угловая зависимость спектра ЭПР частиц Cu2+, введенных в мембрану. На первом этапе была подобрана концентрация ионов меди, позволяющая регистрировать спектры ЭПР с разрешенной сверхтонкой структурой, а также определены оптимальные условия их регистрации. Для этой цели был использован оксид графита в виде порошка, из которого синтезирована изучаемая мембрана. Установлено, что пригодные для количественной обработки спектры возможно зарегистрировать при температуре ~100К. На втором этапе работы необходимое количество ионов Cu2+ вводилось в мембрану путем нанесения на ее поверхность аммиачного раствора ацетата меди (II). Была получена угловая зависимость спектра ЭПР ионов меди (II) в мембране. На рисунке показаны спектры при двух ориентациях мембраны относительно вектора напряженности магнитного поля . Для приведенных спектров получена оценка параметра порядка .

Численное моделирование зарегистрированных спектров позволит точно определить параметры порядка данной мембраны.

Литература

- Chumakova, N. A., Rebrikova, A. T., Talyzin, A. V., Paramonov, N. A.,  Vorobiev, A. Kh., Korobov, M. V. Properties of Graphite Oxide Powders and Membranes as Revealed by Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy // J. Phys. Chem. C. 2018, №122. p. 22750-22759.

# Text boxes

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №18-33-00439 мол_а и №18-29-19120)