ИК-возбуждаемые материалы на основе нанотрубок диоксида титана, допированные редкоземельными металлами

Гусарова Е.А.,1,2 Шаршеева А.,3 Бутонова С.А.3

Студент, 3 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН,

Москва, Россия

3Университет ИТМО, Институт «Растворной химии передовых материалов и технологий», Санкт-Петербург, Россия

E–mail: liisagus@mail.ru

Диоксид титана широко используется в фотокаталитических процессах [1]. При этом его получение в виде нанотрубок позволяет создавать механически прочные структуры с большой площадью поверхности и отличными фотокаталитическими характеристиками, что делает такие материалы востребованными в различных областях применения [2]. В частности, ранее была показана возможность использования высокоупорядоченных нанотрубок диоксида титана в качестве светоуправляемой модельной платформы для целевой доставки и высвобождения лекарств в раковых клетках [3].

Будучи широкозонными полупроводниками, все модификации TiO2 поглощают электромагнитное излучение ультрафиолетового диапазона [1], и прямое возбуждение нанотрубок TiO2 ограничивается глубиной проникновения видимого света в ткани (несколько долей миллиметра)[4]. Для глубокого проникновения света в ткани длина волны облучающего пучка должна быть в инфракрасной (ИК) зоне. Для получения глубоко проникающего ИК света со спектром активации TiO2 в УФ диапазоне требуется световой преобразователь. Наноматериалы, изготовленные из редкоземельных металлов, обладают уникальной способностью поглощать свет в ИК-диапазоне и излучать свет с более высокой энергией в ультрафиолетовом/видимом спектре на основе процесса, называемого «ап-конверсия» [5].

В данной работе была рассмотрена возможность создания ап-конверсионного материала путем допирования нанотрубок TiO2 редкоземельными элементами Er, Tb. Нанотрубки диоксида титана были получены методом анодирования [3]. Полученные нанотрубки TiO2 были допированы ионами эрбия и тербия с помощью повторного анодирования пластины в водном растворе соответствующих солей металлов, а также с помощью раскапывания соответствующих растворов солей металлов на поверхность нанотрубок и последующего отжига. Полученные материалы были проанализированы с помощью сканирующей электронной микроскопии и рентгеновской дифракции, а также были изучены их люминесцентные свойства. Наличие у допированных нанотрубок TiO2 ап-конверсионных свойств, делает их перспективными для дальнейшего использования в биомедицинских применениях.

Литература

1. Артемьев Ю.М., Рябчук В.К. “Введение в гетерогенный Фотокатализ.”– СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. 304 стр.

2. Macak J. M. et al. Self‐organized TiO2 nanotube layers as highly efficient photocatalysts //small. – 2007. – Т. 3. – №. 2. – С. 300-304

3. Sharsheeva A. et al. Light-controllable systems based on TiO 2-ZIF-8 composites for targeted drug release: communicating with tumour cells //Journal of Materials Chemistry B. – 2019. – Т. 7. – №. 43. – С. 6810-6821.

4. Cai, Ruxiong, et al. "Induction of cytotoxicity by photoexcited TiO2 particles." Cancer research 52.8 (1992): 2346-2348.

5. Auzel, François. "Upconversion and anti-stokes processes with f and d ions in solids." Chemical reviews 104.1 (2004): 139-174.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ (проект № 19-19-00433)