Расчёт фазовых равновесий в системах 
H2O - HNO3 - Ln(NO3)3 – o-C8H10 - C16H35O4P (Ln = Sm, Eu)

Поташников А.А.

Студент, 2 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: a.a.potashnikov@gmail.com

С каждым годом в мире возрастают производство и потребление редкоземельных элементов (РЗЭ), появляются новые технологии, использующие высокочистые РЗЭ.  Сейчас монополистом на рынке остается Китай, поэтому разработка технологии получения РЗЭ является первоочередной задачей для России. Одним из наиболее эффективных и экономически выгодных способов выделения РЗЭ является жидкофазная экстракция: она позволяет разделять РЗЭ на группы и выделять индивидуальные вещества высокой чистоты. Одним из этапов разработки технологии экстракции является построение термодинамической модели, позволяющей предсказывать равновесные составы фаз и оптимальные условия для разделения компонентов.

Исследуемая система состоит из двух фаз: водной, включающей себя воду, азотную кислоту и нитрат лантаноида, и органической, состоящей из 
ди-(2-этилгексил)фосфорной кислоты и о-ксилола. При смешивании происходит экстракция с образованием ди-(2-этилгексил)фосфата лантаноида (HL - обозначение Д2ЭГФК):

Ln(NO3)3(aq.) + 3HL(org.) = LnL3(org.) + 3HNO3(aq.)

Для расчёта активности компонентов в водной фазе использовалась разработанная ранее модель eGLCM (electrolyte Generalized Local Composition Model) и параметры компонентов, рассчитанные автором [1]. Для расчёта активности компонентов органической фазы была использована модель UNIQUAC, параметры взаимодействия 
о-ксилола с Д2ЭГФК были взяты из литературных источников [2]. Параметры для остальных пар компонентов были приняты за единицы, поскольку они вносят малый вклад в неидеальность системы [3]. С использованием этих данных были рассчитаны константы равновесия в двух системах с одним РЗЭ (Sm, Eu) по полученным ранее экспериментальным данным [3].

С использованием полученных значений констант была построена модель для предсказания равновесных составов в системе с нитратами двух РЗЭ, при этом параметры взаимодействия катионов и ди-(2-этилгексил)фосфатов РЗЭ принимались за единицы. Показано, что полученная модель хорошо описывает экспериментальные данные. Все расчёты проводились в среде разработки Matlab.

Работа проводится при поддержке РФФИ, грант №20-33-70269.

Литература

1. Maksimov A. I., Kovalenko N. A., Uspenskaya I. A. Thermodynamic modeling of the water – nitric acid – rare earth nitrate systems // Calphad: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry. 2019, №67. p. 1–17.

2. Курдакова С. В., Коваленко Н. А., Успенская И. А. Термодинамические свойства растворов системы о-ксилол-ди-2(этилгексил)фосфорная кислота // Вестник Московского университета. 2016, Серия 2, Химия, №57.

3. Курдакова С. В. Термодинамические свойства и устойчивость органической фазы в экстракционных системах Д2ЭГФК – о-ксилол – вода – азотная кислота – нитрат неодима (самария, европия, гадолиния). Москва, 2018.