Кинетика процессов заряда/разряда материала LiMn2O4/PEDOT:PSS/CMC в зависимости от толщины электродного слоя

Каменский, М.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии,

Санкт-Петербург, Россия

E–mail: kamenskymisha@yandex.ru

Одним из параметров, определяющим функциональные свойства материалов для литий-ионных аккумуляторов и кинетику процессов заряд/разряда, является толщина электродного слоя. В случае её увеличения (соответственно, увеличения массы электродного материала на видимую площадь подложки) наблюдается снижение удельной емкости катодов [1–3]. Для изучения причин подобных эффектов литий-марганцевая шпинель LiMn2O4 (LMO) является одним из удобных материалов. Это связано с тем, что в случае LMO кинетика процессов определяется преимущественно границей раздела электрод/электролит. LMO обладает высокой мощностью вследствие высокого потенциала окисления (около 4.2 В против литиевого электрода), а также доступностью и низкой стоимостью.

Целью данной работы было исследование эффекта толщины электродного слоя предложенного в [4] материала на основе LMO со связующим поли-3,4-этилендиокси-тиофен:полистиролсульфонатом (PEDOT:PSS) и карбоксиметилцеллюлозой (CMC) (LiMn2O4/PEDOT:PSS/CMC) на функциональные характеристики и на кинетические параметры процессов заряда/разряда, определяемые из данных метода спектроскопии электрохимического импеданса. Для этого материал был нанесен на алюминиевую фольгу слоями различной толщины: 50 мкм, 150 мкм и 300 мкм (толщина фольги составила ≈ 20 мкм). Электроды были протестированы в двухэлектродных ячейках CR2032 против литиевого анода методами циклической вольтамперометрии (ЦВА) при разных скоростях развертки (0.01 – 0.2 мВ·с-1), гальваностатического заряд/разряда и спектроскопии электрохимического импеданса. Импедансные спектры снимали при потенциалах 3.0 В и 4.3 В относительно Li/Li+ после регистрации 5 циклов ЦВА (0.05 мВ·с-1) до и после 100 циклов заряд/разряда.

В работе была проверена стабильность LMO электродов в ходе длительного циклирования в зависимости от толщины, методом электрохимического импеданса оценены кинетические параметры (кажущийся коэффициент диффузии Dapp и плотность тока обмена i0) до и после длительного циклирования.

Благодарности: работа выполнена с использованием оборудования ресурсных центров Научного парка СПбГУ «Нанотехнологии», «Термогравиметрические методы исследования» при финансировании проекта СПбГУ, грант № 26455158.

Литература

1.	Zhao R., Liu J., Gu J. The effects of electrode thickness on the electrochemical and thermal characteristics of lithium ion battery // Appl. Energy, 2015. Vol. 139. P. 220–229.

2.	Hamankiewicz B. et al. The effect of electrode thickness on electrochemical performance of LiMn2O4 cathode synthesized by modified sol-gel method // Solid State Ionics, 2014. Vol. 262. P. 9–13.

3.	Tusseeva E.K. et al. Active Layer Thickness Effect on the Behavior of Electrodes Based on Lithium Iron Phosphate // Russ. J. Electrochem. 2019. Vol. 55, № 3. P. 200–205.

4.	Vorobeva K.A. et al. Improved electrochemical properties of cathode material LiMn2O4 with conducting polymer binder // J. Alloys Compd., 2018. Vol. 766. P. 33–44.