Исследование электрохимических пар Na-CuSx в качестве химических источников тока

Макеев М.Д.

Донецкий национальный университет, г. Донецк

mishania800@gmail.com

Несмотря на быстрые темпы внедрения литиевых первичных источников тока в бытовые устройства, львиную долю рынка занимают менее эффективные солевые и щелочные цинк-металлоксидные гальванические элементы. Существенным ограничением в распространении литиевых источников тока является высокая стоимость лития и его соединений. В последние годы особое внимание исследователей ориентировано на замену литиевого анода в химических источника тока натриевым. В качестве катодных материалов для натриевых источников тока перспективны такие соединения как сера, оксиды кобальта и никеля, дисульфиды железа и никеля, сульфиды железа и меди. Сульфиды меди являются перспективными катодными материалами для натриевых источников тока ввиду высоких ЭХП: ENa/Na+ 1,41 B и 1,58 В, Q 337 и 561 мАч·г-1, Qv 1960 и 2580 мАч·см-3 для ячеек с Cu2S и CuS соответственно.

В работе исследованы электрохимические пары натрий-сульфид меди в качестве химического источника тока с различным составом, структурой и морфологией катодного материала. Увеличение удельной поверхности частиц сульфидов меди привело к увеличению начального рабочего напряжения с 1,87 В до 2,55 В и емкости со 166 мАч·г-1 до 400 мАч·г-1 в случае наноструктурированного и поликристаллического сульфида меди CuS соотв. при токовой нагрузке 0,1 С. Рабочее напряжение натриевой батареи на 0,4 В ниже по сравнению с литиевой системой, что отличается всего на 0,1 В от теоретических данных. Сверхстехиометрическое внедрение серы в наноструктурированный сульфид меди CuS1+х приводит к снижению начального рабочего напряжения при 0,1 С на 0,23 В, в то время как емкость увеличивается с 400 мАч·г-1 до 431 мАч·г-1. В случае сульфида состава Cu2S емкость в ячейке с натриевым анодом при нагрузке 0,1 С составляет 121 мАч·г-1 и данный материал, как и поликристаллический сульфид меди состава CuS склонен к поверхностной пассивации сульфидами переменного состава. Также в работе представлены сравнительные данные электрохимических показателей натриевых и литиевых источников тока, с различными по составу и морфологии катодными материалами на основе сульфидов меди.