О стойкости к окислению графитовой фольги с разной внутренней удельной поверхностью

Кириленко Н.Ю.1, Тихонов Н.А., Юрков А.Л.1, А.П. Малахо1

Студент, 4 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: kirilenko.nikita@mail.ru

Удельная поверхность терморасширенного графита 2-ой  ступени, термообработанного при 900оС, составляет 55-60 м2/грамм. Удельная поверхность графитовой фольги  из терморасширенного графита в интервале плотностей от 0,5 г/см3 до 1,8 г/см3 монотонно меняется от 29 м2/грамм до 18-19 м2/грамм, при этом распределение пор по размерам остается примерно одинаковым и практически не зависит от геометрической плотности и приложенного давления прессования.

Открытая пористость графитовой фольги с увеличением плотности уменьшается, при этом доля закрытой пористости с увеличением плотности уменьшается, но с определенного момента становится практически постоянной.

Обработку данных по кинетике окисления графитовой фольги уравнением Аррениуса проводили в изотермическом и неизотермическом режимах. Стойкость к окислению графитовой фольги зависит от внутренней удельной поверхности и поровой структуры.