Синтез высокодисперсного цеолита типа LSX

Жирнова Е.Д.

Студент, 4 курс специалитета

Башкирский государственный университет,

химический факультет, Уфа, Россия

E–mail: zed61198@gmail.com

Наиболее перспективными адсорбентами в различных отраслях нефтяной и газовой промышленности в настоящее время являются цеолиты типа LSX, так как сочетают в себе пористую структуру, характерную для цеолита Х и максимальное количество обменных катионов, присущих цеолиту A. Важнейшие характеристики изучаемых алюмосиликатов - их дисперсность и кристалличность, являются определяющими факторами технологичности их применения. Поскольку процессы, происходящие на ранних стадиях кристаллизации, имеют решающее значение для дальнейшего формирования структуры цеолита, целью работы являлась разработка нового подхода к формированию высокодисперсных частиц цеолита LSX, основанного на низкотемпературном старении гидрогеля.

Синтез исследуемых цеолитов, осуществлялся из аморфного щелочного алюмокремнегеля состава 5,5Na2O:1,65K2O:Al2O3:2,2SiO2:122H2O. Кристаллизацию цеолита проводили по методике, описанной в [1]. Изменения, происходящие в размерах кристаллов и их распределении, были изучены при температурах старения гидрогеля от 15 до 500С в течение 24ч. Химический состав полученных алюмосиликатов анализировали на пламенном фотометре ПФА-378 и энергодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре EDX-800HS (Shimadzu) с рентгеновской трубкой с родиевым анодом (напряжение 15-50кВ, ток 20-1000 мкА, вакуум, коллиматор 3-5 мм). Запись дифрактограмм проводили на дифрактометре Ultima IV “Rigaku” в монохроматизированном CuKα излучении в области углов от 3 до 50 по 2θ с шагом 0.5 град/мин и временем накопления в каждой точке 20 с. Относительную степень кристалличности оценивали по суммированию площадей пяти наиболее интенсивных пиков. Рентгенофазовый анализ проводили сопоставлением полученных дифрактограмм с базой данных pdf 2 (Rigaku). Морфологию кристаллов изучали на электронном микроскопе JEOL JSM-6490 LV, ускоряющее напряжение – 20-30кВ.

Работа позволила расширить существующие представления о закономерностях и особенностях получения цеолитов типа LSX. Наблюдалось уменьшение среднего размера кристаллов цеолита с 5,0 до 2,9 мкм при снижении температуры выдержки гидрогеля с 50 до 15˚С соответственно и, вследствие, достижение большей площади внешней поверхности и легкости катионного обмена.  Помимо исследования влияния температуры старения геля на размер кристаллов, также учитывалось влияние и на диапазон распределения их по размерам.

Рисунок 1. Электронно-микроскопические снимки цеолита NaKLSX, увеличенные в 16000 раз (а-крупнокристаллический, б-мелкокристаллический).

Литература

- K. Gunter, Кристаллизация низкомодульного цеолита типа FAU. Zeolites. № 7, 1987. p.451-457.