Исследование газоразделительных свойств половолоконных мембран на основе поли-4-метилпентена-1

Духов А.В.,1,2 Маркова С.Ю.2

Студент, 1 курс магистратуры

1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

Факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов, Москва, Россия

2Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской Академии Наук,

Москва, Россия

E–mail: anton.duhov.97@mail.ru

В настоящее время в мембранном газоразделении существует необходимость в создании целевых мембран, предназначенных для конкретных практических задач (например, очистка нефтяных и попутных газов от сероводорода, выделение CO2 из различных технологических потоков, кондиционирование энергоносителей биогенного происхождения и т.д.). Несмотря на активное изучение полимеров как потенциальных мембранных материалов, существует определенный выбор полимеров для производства мембран, ограниченный такими свойствами, как пленкообразование, механическая прочность, химическая устойчивость в условиях процесса, экономически обоснованная доступность полимера.

Особое место в ряду коммерчески доступных полимеров для производства газоразделительных мембран занимает частично-кристаллический поли-4-метилпентен-1 (ПМП) (Тст=30°С; Тпл=230°С). ПМП относится к полимерам со средней проницаемостью, обладает хорошей механической прочностью и химической устойчивостью, в том числе к углеводородам, на его основе могут быть получены мембраны в виде полых волокон безреагентным экструзионным методом (рис. 1).

В качестве объектов исследования использовались полученные полые волокна (ПВ) на основе ПМП. В ходе исследования разработана и опробована методика изготовления ПВ лабораторного мембранного модуля (рис. 2). В работе определены коэффициенты проницаемости газов (He, O2, N2, CO2, CH4) для ПВ из ПМП. Получены зависимости коэффициентов проницаемости исследуемых газов от температуры в диапазоне выше и ниже Тст ПМП. В целом, ПМП в качестве полимерной матрицы может быть рекомендован для производства газоразделительных мембран. [1].

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №19-49-04105.

Рис. 1 – Поперечное сечение полого	     Рис. 2 – Лабораторный ПВ модуль из ПМП

волокна из ПМП

Литература

1. Markova, S., Shalygin, M., Pelzer, M., Gries, T., Teplyakov, V. Application prospects of dense gas separation hollow fibers based on poly(4-methyl-1-pentene) // Chemical papers. – 2020. – p. 1–5.