Получение композиционного материала на основе никелированного нитрида бора

Турубанова У.Э.

Студент, 1 курс магистратуры

Ярославский государственный технический университет,

химико-технологический факультет, Ярославль, Россия

E-mail: turubanovaulyana@gmail.com

В настоящее время в России для хромирования применяются преимущественно растворы на основе соединений шестивалентного хрома. Растворы хромирования обладают рядом ценных свойств: универсальны и применяются для дополнительной защиты поверхностей. Простота процесса, низкая стоимость и эффективная защита от коррозии цинковых покрытий хроматными пленками обеспечили широкое применение хромирования в промышленности.

В то же время известно, что соединения шестивалентного хрома, которые неизбежно присутствуют в хроматных пленках, весьма токсичны и являются канцерогенами. В одном автомобиле поверхность хромированных деталей составляет 5-10 кв. метров, на которых находится 3-5 г шестивалентного хрома. Это означает, что при мировом производстве 60 млн. автомобилей в год, количество водорастворимых соединений шестивалентного хрома разносится по земле в количестве нескольких сотен тонн [1].

Согласно полному запрету от 2007 года о применении шестивалентного хрома, в гальванотехнике идет отказ от хромовых покрытий, применяемых в автомобиле.

Ведущие автомобильные фирмы объявили о намерениях досрочного выполнения данной директивы, для чего были разработаны корпоративные стандарты и нормативные документы, регламентирующие технические требования к цинковым покрытиям, не содержащим шестивалентного хрома в конверсионных пленках [3].

Разрабатываемый композиционный материал, содержащий никель и нитрид бора, отличается от предыдущего тем, что является экологически безопасным. В его состав входят: сернокислый никель с концентрацией 250-300 г/л, хлористый никель с концентрацией 20-30 г/л, борная кислота 20-30 г/л, порошок гексагонального нитрида бора концентрацией 50-100 г/л. Процесс осуществляется при перемешивании и при плотности тока 1-2 А/дм2 и температуре 20-25 градусов Цельсия. Дисперсность порошка, включаемого в покрытие, варьируется от 0,8 до 50 мкм.

Никель чаще всего служит матрицей для КЭП, так как он обладает высокой твердостью и прочностью, хорошим внешним видом и стойкостью к коррозии в щелочных и слабокислых средах и в атмосфере.

Известно, что даже незначительное количество бора в никеле повышает прочность металла при динамических нагрузках и снижает в 1,5-2 раза коэффициент трения. В свою очередь, нитрид бора как кристаллическая пластинчатая пористая слоистая структура обладает высокой термостабильностью и смазывающей способностью [].

Таким образом, полученное покрытие представляет собой металлическую матрицу – никель и включенный в нее порошок гексагонального нитрида бора, обладающего жаростойкостью. Композиционный материал никелированного нитрида бора возможно использовать для покрытия поверхности пар трения и деталей, подвергающихся механическому воздействию с целью придания им высокой износостойкости (подшипников, поршневых колец двигателей, штампов, втулок).

Литература

- Сайффулин Р.С. Композиционные покрытия и материалы. – М.: Химия, 1977. – 270 с.

- P.Bottari, C.Preux,  Galvano-Organo, 2001, №717, Р.845.

- Replacement hexavalent chromium in automotive industry for ELV Directive, Harris A. Bhatt, technical paper, Sur/Fin, 6/2002, Chicago