Микродиски когерентного излучения, полученные с помощью струйной печати

Смирнов А.А., Зеленков Л.Е., Морозова С.М., Макаров С.В., Виноградов А.В.

Студент, 1 курс магистратуры

Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: a_smirnov@scamt-itmo.ru

Ключевой предпосылкой к нахождению эффективного технологического решения для создания микролазеров явилось изучение фотонных свойств галоидных  перовскитов, а также расчетные и экспериментальные результаты испытаний их лазерной люминесценции. Для режима одиночной стоячей волны
типа шепчущей галереи (WGM) необходимо было создавать осесимметричные резонаторы с полным внутренним отражением путем образования двумерных структур дисковой или тороидальной формы, например, с помощью лазерной абляции [1]. В данной работе предлагается струйная печать подобных структур.

Для стабилизации квантовых точек (КТ) в чернилах использовались различные полимеры. Ряд полимеров был исследован для получения композитов с перовскитными КТ (CsPbBr3). Параметрами выбора полимеров были их гидрофобность, сильные механические характеристики, термическая стабильность и хорошие оптические свойства, такие как показатель преломления и коэффициент пропускания.

Рисунок 1 – Изготовление крупномасштабного массива перовскитных микролазеров с помощью метода лазерной абляции и их фотовозбуждение.

Некоторые полимеры, например, поливинилиденфторид (ПВДФ), не могли быть использованы для печати из-за их чистой растворимости или растворимости в растворителях, которые приводят к разложению КТ (ДМСО, ДМФА). Для других полимеров, а именно, поли (метилметакрилата), ПВДФ, поливинилхлорида, квантовый выход флуоресценции инкапсулированных КТ составил 10%, 0,2%, 0,2% соответственно. В связи с необходимостью достижения специфических реологических параметров для струйной печати в качестве матрицы был выбран полистирол, в качестве растворителя - 1,2-дихлорэтан, концентрация КТ составляла 0,1 мг / мл. Полученные чернила имели вязкость 2,5 мПа • с, дзета-потенциал 0,55 мВ и поверхностное натяжение 29,5 мН / м. Оптимизация таких параметров струйной печати, как форма волны, привела к получению микродисков с КТ, которые демонстрируют моду шепчущей галереи под воздействием излучения.

Благодарность

Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект №16-19-10346).

Литература

1. A. Zhizhchenko, S. Syubaev, A. Berestennikov, A.V. Yulin, A. Porfirev, A. Pushkarev, I. Shishkin, K. Golokhvast, A.A. Bogdanov, A.A. Zakhidov, A.A. Kuchmizhak, Y.S. Kivshar, S.V. Makarov, Single-Mode Lasing from Imprinted Halide-Perovskite Microdisks, ACS Nano, 2019; 13 (4), 4140-4147