"Оценка влияния четверичных аммониевых солей на характеристики композиционного материала на основе полиуретана"

Федотова А.В. , Шмакова Н.С., Новиков В.И.

Студент, 4 курс специалитета

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии.Дизайн.Искусство) Институт химических технологий и промышленной экологии, Москва, Россия

E–mail:  fedmouse@yandex.ru

Целью данной работы является модификация полиуретанового материала на стадии синтеза и изучение его устойчивости к влиянию микроорганизмов.				Совместно с предприятием ООО «ПРОП МП «ОРТЕЗ», занимающимся изготовлением протезно-ортопедической продукции для лечения, коррекции, профилактики заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы как взрослых, так и детей[1], был разработан композиционный материал на основе полиуретана с введением поверхностно-активной катионной добавки в полимерную матрицу. Вследствие контакта с кожей человека и продолжительного периода ношения изделий (корсеты, туторы, бандажи) на поверхности и порах могут развиваться микроорганизмы способные вызывать грибок и воспалительные процессы у человека, а также способны привести к биодеструкции материала, значительно уменьшающая срок эксплуатации изделия. В качестве добавки использовались четвертичные аммониевые соединения, проявляющие антимикробную активности по отношению к грамположительным и грамотрицательным микроорганизмам. К основным элементам структуры, которые определяют противомикробные свойства ЧАС, относятся гидрофильные полярные четвертичные аммониевые группы и гидрофобные углеводородные радикалы [2]. Принцип работы ЧАС заключается в их адсорбции на поверхности и проникновении через клеточную стенку бактерий с последующим взаимодействием с мембраной, что приводит к структурной дезорганизации и последующей гибели бактериальной клетки [3].			В ортопедии наибольшей контаминации подвержены стопы, поэтому в качестве модельного образца использовались стельки. По разработанной методике были получены следующие образцы изделий: контрольный из чистого полиуретана и с введенной ПАВ добавкой разной концентрации, которая составляет 0,5 %, 1%, 2%, 3% от общего объема полимера. Также поставлен аналогичный эксперимент, но с дополнительным введением к ПАВ добавки наночастиц TiO2 с концентраций 0,07%. Для проведения микробиологического исследования каждая стелька подвергалась ношению в течении 42 часов. В ходе работы было доказано, что введенный модификатор, на основе рассматриваемого класса веществ, придавал получаемым изделиям антибактериальные свойства, подавляя размножение бактерий, делая получаемый композиционный материал безопасным для человека, а также потенциально коммерчески успешным в разных производственных сферах.

Литература											     	 1. Новиков В.И., Климов Ю.А., Шмакова Н.С. Инновационные импортозамещающие аппараты на голеностопный сустав для детей со спастическими параличами// Вестник всероссийской гильдии протезистов-ортопедов. -2017. -№ 2. С. 21.				  2. Гудзь О.В. Зависимость между строением и противомикробной активностью солей полиметилендиаммония // Тезисы докладов: IХ Всесоюзный симпозиум по целенаправленному изысканию лекарственных веществ (Юрмала, 22-24 января 1991 г.).— Рига.— 1991.— С. 99.										      3. McDonnell G, Russell AD. Antiseptics and Disinfectants: Activity, Action, and Resistance. Clinical Microbiology Reviews. - 1999 - V. 12(1). - P. 147-179