ФОСФАТЫ Ca9-xZnxLa(PO4)7:Ln3+, ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩИЕ В БЛИЖНЕЙ ИК-ОБЛАСТИ

Дихтяр Ю.Ю.1), Дейнеко Д.В.1), Болдырев К.Н.2)
1) Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия, 2) Институт спектроскопии РАН, г. Троицк, Россия

Несмотря на то, что молекулярные механизмы перерождения обычных клеток организма в раковые до сих пор остаются не совсем ясны, в настоящее время проводится поиск эффективных лекарств и средств диагностики от данного заболевания. Тераностические агенты – вещества, которые можно использовать как для визуализации, так и для терапевтических целей представляют интерес для решения данной проблемы.

Ионы Er3+, Ho3+ в определенной матрице являются перспективными активаторами в качестве биологической метки. Интересной кристаллической матрицей для допирования ионами РЗЭ являются фосфаты со структурой минерала витлокита. Фосфаты состава Ca9-xZnxLa(PO4)7:Ln3+ (Ln = Ho, Er) изоструктурны минералу витлокиту и кристаллизуются в полярной (R3c) или центросимметричной (Rc) федороских группах, в зависимости от содержания катионов Zn2+. Данные соединения рассматриваются как перспективные материалы для дизайна материалов, способных люминесцировать в ближнем ИК-диапазоне, что позволит в дальнейшем их использовать для тераностических целей.

В настоящей работе исследовали влияние катионов Zn2+ и Sr2+ на люминесцентные свойства витлокитоподобных твердых растворов, допированных катионами Er3+, Ho3+. Полученные образцы охарактеризованы методом РФА, ГВГ и люминесценции. Исследованы диэлектрические свойства составов с Er3+ для более детального установления пространственной группы симметрии – нецентросимметричной R3c, или центросимметричной Rc, так как рентгенографически данные группы симметрии неразличимы в условиях лабораторного рентгенографического эксперимента.

На представленных рисунках видно изменение формы спектра в зависимости от концентрации ионов Zn2+. Видны множественные пики для основных переходов, что связано со Штарковской структурой основного и возбужденного состояния каждого из центров люминесценции (3 в случае группы R3c и 2 в случае группы Rc). Монотонное перераспределение расщеплений переходов связано с различным влиянием кристаллического поля, которое также меняется в зависимости от концентрации ионов Zn2+.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 20-03-00929.