Изучение свойств супергидрофобных полимерных покрытий на поверхности хлопчатобумажной ткани

Рысухина А.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Волгоградский государственный технический университет,

химико-технологический факультет, Волгоград, Россия

E–mail: rysusha@mail.ru

Полимерным покрытиям, снижающим поверхностную энергию материалов, уделено особое внимание. Так, например, ткани легко впитывают воду и загрязняются, а модифицированные сополимерами, снижающими поверхностную энергию, могут обладать водоотталкивающими свойствами способностью к очищению поверхности материала [1]. Таким образом, создание супергидрофобной хлопчатобумажной ткани (ХБТ) является актуальным направлением. Особый интерес представляют олеофильные материалы, способные избирательно пропускать масла и нефтепродукты, оставаясь гидрофобными. Подобные материалы потенциально могут быть использованы для разделения водомасляных эмульсий и очистки сточных вод.

В работе модификацию ХБТ проводили реакционноспособными сополимерами глицидилметакрилата и алкилметакрилатов с различной длинной углеводородного заместителя. Закрепление полимеров проводили выдержкой образцов в растворах полимеров с массовой концентрацией 3 % в течение 1 часа с последующей термообработкой при 140 °С в течение 40 минут. Затем образцы отмывали от незакрепленного полимера в метилэтилкетоне, сушили [2].

Оценку гидрофобных свойств ХБТ, модифицированной сополимерами глицидилметакрилата и алкилметакрилатов, осуществляли измерением контактных углов. В результате модификации хлопчатобумажной ткани сополимерами все образцы обладают супергидрофобными свойствами с углами смачивания до 168° [2].

Важным аспектом является изучение влияния микротекстуры поверхности, вида модификатора и внешних факторов на устойчивость супергидрофобного состояния во времени. В настоящее время проводятся климатические испытания модифицированных образцов ХБТ в условиях резко-континентального (г. Волгоград) и тропического (испытания на базе тропического центра: Вьетнам, г. Хошимин, станция Кон-Зо) климата. Оценку устойчивости к механическому истиранию проводили согласно международному стандарту ASTM F735 на абразивное истирание.

В дальнейшем планируются эксперименты по разделению водомасляных эмульсий с помощью хлопчатобумажной ткани, модифицированной сополимерами глицидилметакрилата с алкилметакрилатами с различной длиной углеводородного радикала.

Литература

1. Graft polymerization of fluoroalkyl methacrylates on the surface of cotton cloth for creation of superhydrophobic materials / Е. В. Брюзгин, В. В. Климов, Е. И. Бологова, А. В. Навроцкий, И. А. Новаков // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. - 2017. - Vol. 53, No. 2. - С. 248-252.

2. Сополимеры глицидилметакрилата для получения супергидрофобных покрытий на поверхности алюминия и целлюлозных материалов / Е. В. Брюзгин, В. В. Климов, Ле Дык Мань, А. В. Навроцкий, И. А. Новаков // Волгоградский государственный технический университет. - Волгоград, 2015.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №19-73-10147