Исследование влияния процесса солегирования ионами Yb3+ на ап-конверсионную люминесценцию люминофоров SrF2:Er при возбуждении лазерным излучением 1.5 мкм области спектра
Гущин С.В.,1 Кузнецов С.В.2, Ляпин А.А.1, Пройдакова В.Ю.2, 
Рябочкина П.А.1, Федоров П.П.2
Аспирант, 3 год обучения
1Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарёва, Саранск, Россия
2Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, 
Москва, Россия
E-mail:serg.guschin1703@gmail.com
За последние несколько лет, ап-конверсионные люминофоры, легированные редкоземельными (РЗ) ионами являются главным объектом исследования у множества научных групп. Привлекательность ап-конверсионных люминофоров обусловлена их особенными оптическими свойствами, благодаря которым они находят применение в различных областях науки и техники, таких как: лазерной физике, биомедицине, солнечной энергетике, оптогенетике, криминалистике и т.д. [1-7].
В настоящей работе объектом исследования являлась концентрационные серии фторидных люминофоров со структурой флюорита SrF2:Er и SrF2:Er,Yb, синтезированные методом соосаждения из водных растворов. 
Фторидные люминофоры со структурой флюорита, легированные РЗ ионами, вызывают активный интерес исследования ап-конверсионного преобразования инфракрасного лазерного излучения благодаря своим уникальным особенностям [6,7]. Данные материалы характеризуются низкими значениями энергии фононов (~ 366 см-1 SrF2) и имеют склонность к образованию кластеров из РЗ ионов. Низкая энергия фононов приводит к уменьшению вероятности возникновения процессов многофононной релаксации. Вследствие этого наблюдается увеличение времени жизни промежуточных уровней РЗ ионов, которые играют важную роль в процессах ап-конверсионного преобразования. Тенденция образования кластеров из РЗ ионов в свою очередь приводит к уменьшению расстояния между РЗ ионами. Сокращение расстояния между РЗ ионами приводит к увеличению вероятности возникновения ап-конверсионных процессов (последовательная передача энергии, кооперативные процессы и процессы кросс-релаксации), основанных на межионном взаимодействии.
На рис. 1а представлен спектр отражения ионов Yb3+ и Er3+ в диапазоне 300-1700 нм, полученные для люминофора SrF2:Er(5.0%),Yb(1.0%). На спектре отчетливо просматриваются полосы поглощения, соответствующие электронным переходам ионов Er3+ с основного состояния 4I15/2 на возбужденные мультиплеты 4G11/2, 2H9/2, 4F3/2, 4F5/2, 4F7/2, 2H11/2, 4S3/2, 4F9/2, 4I9/2, 4I11/2 и 4I13/2 и полоса, соответствующая электронному переходу 2F7/2→2F5/2 ионов Yb3+. При возбуждении лазерным излучением с длиной волны 1531.8 нм был зарегистрирован спектр ап-конверсионной люминесценции для люминофора SrF2:Er,Yb (рис. 1б) соответствующий электронным переходам 4I11/2→4I15/2, 4I9/2→4I15/2, 4F9/2→4I15/2, 4S3/2→4I15/2, 2H11/2→4I15/2, 2H9/2→4I15/2 ионов Er3+ и 2F7/2→2F5/2 ионов Yb3+. Исследованные люминофоры проявляют интенсивную ап-конверсионную люминесценцию в красной области спектра.
Максимальные значения энергетического выхода ап-конверсионной люминесценции для спектрального диапазона 380-780 нм составили 0.19% и 0.2% для люминофоров SrF2:Er(14.2%) и SrF2:Er(5.0%),Yb(1.0%) соответственно. 
[image: image1.jpg]A) —— SrF9o:Er (5%),Yb(1%)

Apo35=1531.8 Hm

/
SR
152> Y92
4 4
A - , ) lis2~> 132
F7/—> Fg5/5 Yb
95
90
85
80 ,
75 4p3n P
70
65
60

OTtpaxenue (%)

400 600 800 1000 1200 1400 1600
JliuHAa BOJIHBI (HM)

b)

ChnekrTpajibHasi MOIIHOCTH X 10'5 (B1/HM)

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

CnekTpajbHasi MOIITHOCTD X 107 (B1/HMm)

—Er(5.0%), Yb (1.0%)

04
’ 4 4 4 4
l452~> For2 L4512 111/2

0,3

4 4
l452~> S312

2 2 3+
s 14 2 Fri2~> Fgi2 YD
’ | — H
15/2 9/2 4 4,
1512 '9/2

4 2
| — H

15/2 11/2

0,1

0,0

400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

JlnnHa BOTHBI (HM)

400 450 500 550 600 650 800 900 1000 1100

Jl1nHAa BOJIHBI (HM)




Рис. 1. A Спектр отражения люминофора SrF2:Er(5.0%),Yb(1.0%) в спектральном диапазоне 300-1700 нм; Б Спектр ап-конверсионной люминесценции люминофора SrF2:Er(5.0%),Yb(1.0%) при возбуждении лазерным излучением с длиной волны 
1531.8 нм.
Исследование показало, что люминофоры SrF2:Er,Yb способны преобразовывать инфракрасное лазерное излучение полуторомикронного спектрального диапазона в люминесценцию видимого и ближнего инфракрасного спектрального диапазона длин волн. Солегирование люминофоров SrF2:Er ионами Yb3+ позволяет эффективно визуализировать лазерное излучение как в области 1.5 мкм, так и в области 1.0 мкм. 

Литература
1. Liu X., Chen H., Wang Y., Si Y., Zhang H., Li X., Zhang Z., Yan B., Jiang S., Wang F., Weng S., Xu W., Zhao D., Zhang J., Zhang F. Near-infrared manipulation of multiple neuronal populations via trichromatic upconversion // Nat. Commun. 2021. Vol. 12 (1). P. 5662.
2. Ghazy A., Safdar M., Lastusaari M., Savin H., Karppinen M. Advances in upconversion enhanced solar cell performance // Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 2021. Vol. 230. P. 111234.
3. Suo H., Zhu Q., Zhang X., Chen B., Chen J., Wang F. High-security anti-counterfeiting through upconversion luminescence // Mater. Today Phys. 2021. Vol. 21. P. 100520.

4. Wang M., Li M., Yang M., Zhang X., Yu A., Zhu Y., Qiu P., Mao C. NIR-induced highly sensitive detection of latent fingermarks by NaYF4:Yb,Er upconversion nanoparticles in a dry powder state // Nano Res. 2015. Vol. 8 (6). P. 1800.

5. Auzel F. Upconversion and Anti-Stokes Processes with f and d Ions in Solids // Chem. Rev. 2004. Vol. 104 (1). P. 139.

6. Lyapin A.A., Ryabochkina P.A., Gushchin S.V., Kuznetsov S.V., Chernov M.V., Proydakova V.Yu., Voronov V.V., Fedorov P.P. Upconversion Luminescence of Fluoride Phosphors SrF2:Er,Yb under Laser Excitation at 1.5 μm // Opt. Spectrosc. 2018. Vol. 125. P. 537.

7. Lyapin A.A., Gushchin S.V., Kuznetsov S.V., Ryabochkina P.A., Ermakov A.S., Proydakova V.Yu., Voronov V.V., Fedorov P.P., Artemov S.A., Yapryntsev A.D., Ivanov V.K. Infrared-to-visible upconversion luminescence in SrF2:Er powders upon excitation of the 4I13/2 level // Opt. Mater. Express. 2018. Vol. 8 (7). P. 1863.

