Спектроскопия комбинационного рассеяния обратных микроэмульсий
 в процессе синтеза в них наночастиц ZnS
Волков Р.Р.1, Пластинин И.В.2
1Студент; 2м.н.с., к.ф.-м.н.
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Физический факультет, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, 
Москва, Россия

E-mail: ramilvolkov92920@gmail.com
Синтез полупроводниковых наночастиц вызывает большой интерес исследователей 
в связи с их особыми физическими свойствами и широким применением в различных областях науки и промышленности [1–3]. Наночастицы оксидов и сульфидов металлов, в том числе, сульфид цинка ZnS, часто используются для окисления органических веществ при очистке сточных вод благодаря их фотокаталитическим свойствам [4]. Многочисленные функции и свойства указанных наночастиц обеспечивают большой потенциал их использования в качестве наноразмерных строительных блоков в биосенсорах [5]. Показано, что наночастицы ZnS могут использоваться для создания электрода суперконденсатора [6] и демонстрируют превосходную, но кратковременную антибактериальную эффективность в отношении грамположительных и грамотрицательных образцов из-за своей агломерированной природы [7]. 
Как известно, от размеров и формы наночастиц существенно зависят их свойства, поэтому для практических целей важен высокий уровень монодисперсности применяемых наночастиц [8]. Мицеллярный синтез, в частности, синтез в обратных микромульсиях, позволяет получать наночастицы с достаточно узким распределением по размерам. Однако, определение размеров синтезированных наночастиц осуществляется уже после завершения реакции синтеза и всевозможных трудоёмких и времязатратных процедур очистки. Таким образом, разработка метода дистанционного контроля за размерами синтезирующихся наночастиц в режиме реального времени является весьма актуальной задачей. Лазерная спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) является дистанционным и очень информативным методом, который позволяет в режиме реального времени определять свойства компонентов раствора [9]. 

В данной работе с помощью спектроскопии КР исследовались обратные микромульсии, в которых проводилась реакция синтеза наночастиц ZnS. Полученные результаты позволили разработать бесконтактный и экспрессный метод диагностики обратных микромульсий в процессе синтеза в них наночастиц ZnS с целью контроля размеров синтезируемых наночастиц.
Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 22-12-00138, https://rscf.ru/project/22-12-00138/.
Литература
1. X.S. Fang, Y. Bando, U.K. Gautam, T.Y. Zhai, H.B. Zeng, X.J. Xu, M.Y. Liao, D. Golberg, ZnO and ZnS Nanostructures: Ultraviolet-Light Emitters, Lasers, and Sensors, Crit. Rev. Solid State Mater. Sci. 34 (2009) 190 doi.org/10.1080/10408430903245393
2. X.S. Fang, Y. Bando, M.Y. Liao, U.K. Gautam, C.Y. Zhi, B. Dierre, B.D. Liu, T.Y. Zhai, T. Sekiguchi, Y. Koide, D. Golberg, Single-Crystalline ZnS Nanobelts as Ultraviolet-Light Sensors, Adv. Mater. 21 (2009) 2034 doi.org/10.1002/adma.200802441
3. A.M. Smith, S.M. Nie, Semiconductor Nanocrystals: Structure, Properties, and Band Gap Engineering, Acc. Chem. Res. 43 (2010) 190 doi.org/10.1021/ar9001069
4. J. Bedia, V. M. Ramos, M. P. Garzón, A.G. Avilés, J. J. Rodríguez, C. Belver, A Review on the Synthesis and Characterization of Metal Organic Frameworks for Photocatalytic Water Purification, Catalysts 9(1) (2019) 52 doi.org/10.3390/catal9010052
5. M.F. Frasco, N. Chaniotakis Semiconductor Quantum Dots in Chemical Sensors and Biosensors Sensors-Basel 9 (2009) 7266 doi.org/10.3390/s90907266
6. T.F  Yia, Y. Lia, Y.M. Lib, S. Luoa, Y.G. Liua, ZnS nanoparticles as the electrode materials for high-performance supercapacitors, Solid State Ionics 343 (2019) 115074 doi.org/10.1016/j.ssi.2019.115074
7. S. Kumar, A. Jain, S. Panwar, I. Sharma, H.C. Jeon, T.W. Kang, R.K. Choubey, Effect of silica on the ZnS nanoparticles for stable and sustainable antibacterial application International, J. Appl. Ceramic Technol. 16 (2019) 531–540 doi.org/10.1111/ijac.13145
8. A. Kamyshny, M. Ben-Moshe, S. Aviezer, and S. Magdassi, Macromol. Rapid Commun. 26, 281 (2005) doi.org/10.1002/marc.200400522
9. I.V. Plastinin, S.A. Burikov, T.A. Dolenko, Laser diagnostics of reverse microemulsions: Influence of the size and shape of reverse micelles on the raman spectrum on the example of water/AOT/cyclohexane system. Journal of Molecular Liquids 325 (2021) 115153 doi.org/10.1016/j.molliq.2020.115153
1

