Исследование сверхпроводящих свойств NaFe1-xCoxAs
Жувагин Илья Владимирович
Студент
Научно-исследовательский университет “Высшая школа экономика”, 
Факультет физики, Москва, Россия
E–mail: ivzhuvagin@edu.hse.ru
Сверхпроводимость структурного класса 111 железосодержащих сверхпроводников была открыта в 2008 году, несмотря на это, данное семейство является наименее изученным из-за наличия в составе щелочного металла, бурно реагирующего с парами воды. Даже непродолжительный контакт с атмосферой может серьезно разрушить поверхность изучаемого образца. Данная работа посвящена изучению сверхпроводящих свойств монокристалла NaFe1-xCoxAs с различным уровнем допирования: недодопированный и оптимально допированный. Используя четырехточечный метод измерения сопротивления с помощью синхронного детектирования, изучалось влияние приложенного магнитного поля. В результате получены зависимости сопротивления от температуры в магнитном поле в диапазоне от 0 до 16Тл в плоскости ab и направлении c. Проведена оценка верхнего критического поля Hc2 при помощи однозонной модели WHH и двузонной модели Гуревича. Построена температурная зависимость анизотропии верхнего критического поля.  
[image: image1.png]NaFe, o,Co o,As
Hic

uoH = 0-16T

25 30 35

NaFe, ,5C0, ,,AS

Hic

15

20

25 30

NaFe, o,Co o,As

Hiab

NaFe, ,5C0, ,,AS

Hiab

10 15 20 25 30




Рис.1: Температурные зависимости ρab в магнитных полях до 16Тл
[image: image2.png]80 T T T T

= Hiab .

70 |
e Hic
60 ——two-band fit| -+
Tl e one-band fit





Рис.2: Зависимость Hc2 для недодопированного образца
Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 22-72-10082
Литература
[1] Кузьмичева, Т. Е., Кузьмичев, С. А. (2021). Пниктиды семейства AFEAS (A = Li, Na) на основе щелочных металлов: современное состояние исследований электронных и сверхпроводящих свойств (миниобзор). Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. 114(9-10(11), 685–698. 
[2] Ghannadzadeh, S., Wright, J. D., Foronda, F. R., Blundell, S. J., Clarke, S. J., & Goddard, P. A.     (2014). Upper Critical Field of. Physical Review B, 89(5).
[3] Wang, A. F., Xiang, Z. J., Ying, J. J., Yan, Y. J., Cheng, P., Ye, G. J., Luo, X. G., & Chen, X. H. (2012). Pressure effects on the superconducting properties of single-crystalline co doped nafeas. New Journal of Physics, 14(11), 113043.
