	
	
	



Исследование особенностей первого критического поля в соединении BaPd2As2 при сверхнизких температурах
Клюшник А.В.1,2*, Соболевский О.А.2**, Садаков А.В.2**, Усольцев А.С.2#, Моргун Л.А.2#
* студент, ** высококвалифицированный научный сотрудник,
 # высококвалифицированный младший научный сотрудник
1 Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия
2 Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия
E-mail: kliushnik.av@phystech.edu
Мы исследовали температурную зависимость первого критического поля BaPd2As2 на рефрижераторе растворения BlueForce с помощью датчика Холла, измеряя намагниченность в диапазоне температур от 10 мК до 4 К. Полученная из этих данных зависимость Hc1(T) была обработана по моделям s-wave и s-extended wave из статьи Таланцева [3]. В качестве свободных параметров фита были ширина сверхпроводящей щели Δ0, критическая температура Tc, скачок теплоемкости ΔС/С, значение первого критического поля Hc1(0) и параметр анизотропии α.
В результате аппроксимации данных были получены следующие параметры:
· s-wave модель: Δ0 = 0.56 meV, Tc = 3.68 K, ΔС/С = 1.82. Значение скачка теплоемкости лежит между полученными в других статьях 1.41 [2] и 2.2 [1].
· s-extended wave модель: Δ0 = 0.75 meV, Tc = 3.70 K, ΔС/С = 0.81, α = 0.86.

Характеристическое БКШ отношение 2Δ0/kTc в случае s-wave равно 3.52, в случае      s-extended wave 4.73.
[image: image1.png]R (Ohm)

-0,00700 L L

-0,00725
-0,00750
-0,00775
-0,00800
-0,00825
-0,00850
-0,00875
-0,00900 -+

-0,00925

-0,00950 T T T T T T T
0,000 0,001 0,002 0,003 0,004 0005 0,006 0,007

H(T)





Рис. 1. Критерий определения первого критического поля для разных температур.
Также образец BaPd2As2 был исследован методом андреевской спектроскопии S-n-S контакта на микротрещине [1]. В результате эксперимента была получена зависимость ширины сверхпроводящей щели от температуры. После приближения моделью БКШ были получены следующие параметры: Δ0 = 0.61 meV, Tc = 3.70 K, 2Δ0/kTc = 3.83. Упомянутая ранее температурная зависимость первого критического поля была также обработана по модели s-wave с использованием экспериментально полученной Δ(T), однако, полученная кривая отклоняется от данных больше, чем предыдущие модели.
[image: image2.png]S-wave

—— BCS theory

010 T T T T T T T
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 25 3,0 3,5 4,0

T (K)




[image: image3.png]|—— A(T) from BJ

—— s-extended wave

T
0,0 0,5 1,0




                                           а                                                                    б 
Рис. 2. (а) График температурной зависимости ширины сверхпроводящей щели и ее аппроксимация по теории БКШ и модели s-wave.
(б) График зависимости первого критического поля от температуры Hc1(T) и аппроксимация по моделям s-wave, s-extended wave, s-wave c экспериментальной Δ(T).
Исходя из того, что аппроксимирующие кривые хорошо согласуются с данными, мы делаем вывод, что BaPd2As2 является s-wave сверхпроводником. Модель s-extended wave описывает данные лучше всего, но получающийся при этом коэффициент α = 0.86 говорит об очень высокой степени анизотропии, ближе к d-wave, что противоречит другим статьям [1, 2]. Из чего следует, что численная аппроксимация не всегда будет лучшей с физической точки зрения. Также две разные методики дают схожие, но не полностью совпадающие результаты, поэтому вопрос об их сопоставлении остается открытым. 
Литература
1. Mahmoud Abdel-Hafiez, Y. Zhao [et al.] High pressure effects on isotropic superconductivity in the iron-free layered pnictide superconductor BaPd2As2 // Phys. Rev. B 97.134508 (2018)
2. Qi Guo, Jia Yu [et al.] Superconductivity at 3.85 K in BaPd2As2 with the ThCr2Si2-type structure // EPL, 113 (2016) 17002

3. Talantsev E. F., Crump W. P., Tallon J. L. Thermodynamic parameters of single- or multi-band superconductors derived from self-field critical currents // doi: 10.1002/andp.201700197 (2017)
	
	
	



