Перколяционные ансамбли наночастиц серебра и их мемристивные свойства
Василевская Ю.О.1, Савицкий А.И.2, Сибатов Р.Т.2
1Аспирант, 2сотрудник (к.т.н.), 2сотрудник (д.ф.-м.н.)
1 Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», кафедра квантовой физики и наноэлектроники, Зеленоград, Россия
2 Научно-производственный комплекс «Технологический центр», Зеленоград, Россия

E-mail: fedorovauo@mail.ru
Для выполнения алгоритмов нейронных сетей с энергоэффективностью и взаимосвязью, сравнимой с мозгом, необходимо эмулировать синаптическую функциональность. Существуют попытки разработать внутренне подобные мозгу архитектуры, которые могли бы поддерживать нейроморфные вычисления более естественным образом, чем стандартные (высокоорганизованные) архитектуры микросхем. Самоорганизующиеся сети наночастиц и нанопроволок недавно стали перспективными системами для нейроморфных вычислений [1, 2].
Cложные перколяционные сети наночастиц представляют естественную твердотельную систему с нейроморфным поведением [3]. Ниже порога перколяции сети состоят из групп частиц, разделенных туннельными промежутками; приложенное напряжение вызывает образование филаментов атомарного масштаба в промежутках, и лавина происходящих событий переключения подобна потенциации в биологических нейронных системах.

Ниже представлены полученные перколяционные мемристивные сетки на основе наночастиц серебра (Ag) для резервуарных вычислений. Полученные системы обладают топологическими характеристиками биологических нейронных сетей, демонстрируют безмасштабную и самоподобную временную динамику, долговременные корреляции, синаптическую пластичность.
	[image: image1.png]10010052

——u





	[image: image2.png]Au 3neKkTpog,

sio,

Si —






	а
	б

	Рис. 1 Схематичное изображение топологии образца с прямоугольными
электродами (а) и вид образца с нанесенными наночастицами Ag


Для электрофизических исследований была подготовлена планарная структура, представляющая собой термически окисленную кремниевую подложку с толщиной SiO2 ~ 100 нм, со сформированными на ней двумя Au электродами. Электроды имеют прямоугольную форму (рисунок 1 а), длина электродов составляет 800 мкм, ширина 100 мкм. Зазор между электродами составляет ~ 2 мкм. В зазоре между электродами формировался массив Ag наночастиц методом двухстадийного вакуум-термического испарения с последующей термообработкой после каждой стадии испарения. Данный метод формирования наночастиц подробно описан в [4]. Кратко, осаждение металла на поверхность образца осуществлялось через металлическую маску с отверстием в области межэлектродного зазора, частично захватывающим электроды. РЭМ-изображения полученных массивов представлены на рисунках 2 и 3. 
	[image: image3.jpg]SElI 20kV WD10mmSS30 x40,000 0.5um  —
SMC TC




	[image: image4.jpg]




	Рис. 2 РЭМ-изображение пространства между прямоугольными электродами структуры с массивом наночастиц серебра
	Рис. 3 РЭМ-изображение массива наночастиц серебра, снятого под углом 52°


	[image: image5.png]Tok, HA

010 005 000 005 010
L

128 14B 158
21 2
J T .
£ 5] <
1 N s [ . -
- 3 84

Hanpsxenue, B

5 ° B

HanpsxeHue, B

10

15

Hanpsixenve, B






	Рис. 4 Циклические вольтамперограммы (отклики тока на пилообразный сигнал напряжения с амплитудой 12, 14 и 15 В)


При подаче постоянного напряжения 15 В между электродами наблюдается рост кондактанса G системы, описываемый степенной зависимостью от времени. Степенная кинетика характерна для поведения неупорядоченной системы вблизи порога перколяции. Вследствие образования и разрушения филаментов между наночастицами этот порог является динамическим для протекания тока. Также исследованы циклические вольтамперограммы (отклики систем на пилообразный сигнал напряжения) (рисунок 4). Наблюдались мемристивные и емкостные состояния ансамблей наночастиц и переключения между ними при различных напряжениях. Результаты измерений обсуждаются в рамках фрактальной модели перколяционного кластера. Исследуемые системы оцениваются с точки зрения их применения для резервуарных вычислений. 
Работа выполнена в рамках выполнения проекта Министерства науки и высшего образования РФ FNRM–2022–0008. 
Литература
1. Milano G., et al. In materia reservoir computing with a fully memristive architecture based on self-organizing nanowire networks // Nat. Mater. 2022. V. 21 (2). P. 195–202.
2. Kuncic Z., Nakayama T. Neuromorphic nanowire networks: principles, progress and future prospects for neuro-inspired information processing // ADV PHYS-X. 2021. V. 6 (1). P. 1894234.
3. Fostner S., Brown S. A. Neuromorphic behavior in percolating nanoparticle films // Phys. Rev. E. 2015. V. 92 (5). P. 052134.
4. Gromov, D.G. Nucleation and growth of Ag nanoparticles on amorphous carbon surface from vapor phase formed by vacuum evaporation // Appl. Phys. A. 2015. V. 118. P. 1297–1303.

