Электрические свойства наноструктурированной системы MnSe-CuInSe2 в условиях изменяющейся влажности и освещения

1) Диденко Е.А., студентка1, dea.21@uni-dubna.ru
2) Дорошкевич А.С., к. ф .−м. н., с. м. с., начальник группы2,3, doroh@jinr.ru
3) Самедова У.Ф., к. ф .−м. н., с.2,9, ulsamadova@beu.edu.az
4) Кириллов А.К., д. ф .−м. н., ведущий н. с.2, kirillov1953@inbox.ru
5) Василенко Т.А., д. ф .−м. н., проф., вед. н. с.4

6) Оксенгендлер В.А., д. ф .−м. н., проф., главный н. с.5, oksengendlerbl@yandex.ru
7) Никифорова Н.Н., к. ф .−м. н., с. м. с.5

8) Балашою М., к. ф .−м. н., ведущий н. с.2,4, masha.balasoiu@gmail.com
9) Мардаре Д., PhD, Prof8

10) Мита К., PhD, Lecture, dr.8, caty11mita@gmail.com
11) Станкулеску А., PhD, Prof7

1 Государственный Университет «Дубна», ФЕИН, Дубна, Россия;

2Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia, е-mail: doroh@jinr.ru;
3Donetsk Institute for Physics and Engineering named after O.O. Galkin, Kiev, Ukraine, e-mail: doroh@jimnr.ru;

4Saint-Petersburg Mining University, St.-Petersburg, Russia е-mail: kirillov1953@inbox.ru
5Ion-plasma and laser technologies Institute after U.Arifov, Uzbekistan, Tashkent, е-mail: oksengendlerbl@yandex.ru;

6Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering (IFIN-HH), Bucharest Romania, e-mail: masha.balasoiu@gmail.com; 

7Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Faculty of Physics, Bld. Carol I, No. 11, Iasi 700506, Romania; e-mail: caty11mita@gmail.com;
8National Institute for Materials Physics (NIMP) StradaAtomiștilor 405, Măgurele 077125, Romania;e-mail: sanca@infim.ro;
9Institute of Physics, National Academy of Sciences of Azerbaijan, pr. Dzhavida 33, Baku, AZ1143 Republic of Azerbaija; email: ulsamadova@beu.edu.az;

В настоящее время актуальна проблема возобновляемых источников энергии в связи с истощением традиционных энергоресурсов [1, 2]. В этом аспекте проведена большая работа в области разработки преобразователей в электрический вид солнечной энергии [3, 4]. Разрабатываются новые устройства, в основе которых лежат новые физические принципы. В частности, получены обнадеживающие результаты в области адсорбционной электроэнергетики [5, 6]. Разработки устройств, способных преобразовать химическую энергию адсорбции молекул атмосферной влаги в электрический вид, в том числе путем электростатического захвата заряда микроскопических капель воды [7] с использованием электрострикции, вызванной адсорбцией воды [8].и др. [9, 10, 11]. 

В данном аспекте представляют интерес материалы системы MnSe-CuInSe2, ввиду их высокой адсорбционной способности к влаге и способности к фотоэлектрическому преобразованию. На их основе имеются перспективы практической реализации гибридных источников энергии, позволяющих преобразовывать в электрический вид как энергию фотонов, так и энергию адсорбции молекул влаги.

Актуальным является исследование электрических свойств кристаллов MnSe-CuInSe2, что было целью данной работы.

В качестве исследуемых объектов использовались кристаллы двух составов: 10mol%MnSe-90mol%CuInSe2 (длина 9 мм, ширина 5 мм, высота 3 мм) и 5mol%MnSe-95mol%CuInSe2 (длина 7 мм, ширина 3 мм, высота 2 мм), полученные с использованием химической технологии [12]. Вольтамперограммы (VAC) были получены в режиме линейной развертки (от -2000мВ до +2000мВ, стандартное значение -1800мВ, конечное значение 1800мВ, максимальный потенциал 2000мВ, минимальный потенциал -2000мВ) на устройстве R-20 ("Elinns") в режиме насыщения влагой в четырех точках (85, 75, 35 и 26% ±5%). Камера для образцов представляла собой закрытый контейнер объемом 350 мл с контролируемой атмосферной влажностью с помощью солей KCl (85%) и NaCl (75%) [13].

Вольтамперограммы, полученные при различной атмосферной влажности 26%, 75%, 85% приведены, соответственно, на рис. 1, 2 и 3. Полученные при значениях влажности 26% и 75% ВАХ вне окрестности нуля имеют линейный вид, что свидетельствует о выполнении в исследуемых объектах закона Ома. Прямая и обратная ветвь располагаются, соответственно, в первом и третьем квадрантах. Наблюдается увеличение разницы между углами наклона кривых, свидетельствующее о снижении электросопротивления в образцах 5mol%MnSe-95mol%CuInSe2, эффект наиболее выражен при влажности 85%. Полученная при влажности 85 % вольтамперограмма немонотонна в области значений напряжений свыше 1 вольта, что свидетельствует о резком изменении электропроводности системы. Резкий скачек в области напряжений свыше 1 вольта, вероятно, обусловлен насыщением канала ионной электропроводности, наоборот, в области свыше 1,5 вольт наблюдается падение, что может свидетельствовать об истощении канала ионной электропроводности [14].
Вольтамперограммы, полученные при различной атмосферной влажности и дополнительном факторе освещенности приведены на рис.4, 5 и 6. При 26% и 85% ВАХи имеют форму, близкую к линейной, что свидетельствует о выполнении в исследуемых объектах закона Ома. Прямая и обратная ветвь располагаются соответственно в первом и третьем квадрантах. Обе ветви практически симметричны относительно начала координат, наблюдаемые изменения угла наклона, свидетельствуют о снижении электросопротивления в образцах 5mol%MnSe-95mol%CuInSe2. Поведение кривых при влажности 75%, вероятно, обусловлено включением «фотоэлектронного» канала электропроводимости, т.е. генерации дополнительных свободных носителей заряда, предположительно электронного типа. 

	[image: image1.emf]-2 -1 0 1 2

-1

0

1

2

Current (A)

Potential (V)

 5mol_FeSe 95mol_CuInSe2

 10mol_MnSe 90mol_CuInSe2

26% moist

режим В


Рисунок 1. Семейство ВАХ образцов 10mol%MnSe-90mol%CuInSe2 и 5mol%MnSe-95mol%CuInSe2 при влажности 26%
	[image: image2.emf]-2 -1 0 1

-2

-1

0

1

2

75% moist

режим В

Current (A)

Potential (V)

 5mol_FeSe 95mol_CuInSe2

 10mol_MnSe 90mol_CuInSe2


Рисунок 2. Семейство ВАХ образцов 10mol%MnSe-90mol%CuInSe2 и 5mol%MnSe-95mol%CuInSe2 при влажности 75%
	[image: image3.emf]-2 -1 0 1 2

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

85% moist

режим В

Current (A)

Potential (V)

 5mol_FeSe 95mol_CuInSe2

 10mol_MnSe 90mol_CuInSe2


Рисунок 3. Семейство ВАХ образцов 10mol%MnSe-90mol%CuInSe2 и 5mol%MnSe-95mol%CuInSe2 при влажности 85%

	[image: image4.emf]-2 -1 0 1

-2

-1

0

1

2

26% moist

режим В

light

Current (A)

Potential (V)

 5mol_FeSe 95mol_CuInSe2

 10mol_MnSe 90mol_CuInSe2


Рисунок 4. Семейство ВАХ образцов 10mol%MnSe-90mol%CuInSe2 и 5mol%MnSe-95mol%CuInSe2 при влажности 26% и освещенности
	[image: image5.emf]-2 -1 0 1 2

-2

-1

0

1

2

75% moist

режим В

light

Current (A)

Potential (V)

 5mol_FeSe 95mol_CuInSe2

 10mol_MnSe 90mol_CuInSe2


Рисунок 5. Семейство ВАХ образцов 10mol%MnSe-90mol%CuInSe2 и 5mol%MnSe-95mol%CuInSe2 при влажности 75% и освещенности
	[image: image6.emf]-2 -1 0 1 2

-1,6

-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

85% moist

режим В

light

Current (A)

Potential (V)

 5mol_FeSe 95mol_CuInSe2

 10mol_MnSe 90mol_CuInSe2


Рисунок 6. Семейство ВАХ образцов 10mol%MnSe-90mol%CuInSe2 и 5mol%MnSe-95mol%CuInSe2 при влажности 85% и освещенности


На основании анализа, установлено, что электропроводность в образце состава 5mol%MnSe-95mol%CuInSe2 увеличивается и значительно превышает электропроводность образца 10mol%MnSe-90mol%CuInSe2, как при увеличении влажности, так и при наличии дополнительного фактора освещенности.
Acknowledgments. The study was performed in the framework of the JINR-Romania cooperation program in 2022 (topic 03-4-1128-2017/2022). 

Список литературы

[1] ( Любарская М. А. Обзор тенденций инновационного развития технологий возобновляемой энергетики //Российский экономический интернет-журнал. – 2019. – №. 3. – С. 54-54.

[2] ( Чернышев А. С., Мордивинов С. Е. Обзор возобновляемых источников энергии //Юность и знания-гарантия успеха-2019. – 2019. – С. 146-149.

[3] ( Стребков Д. С. И др. Солнечная энергетика: состояние и перспективы развития //Техника и оборудование для села. – 2019. – №. 3. – С. 43-47.
[4] ( Тычков А. Ю. И др. Альтернативная энергетика на объектах военного назначения: литературный обзор //Вестник Пензенского государственного университета. – 2020. – №. 4 (32). – С. 101-106.
[5] ( S. Doroshkevich, A. I. Lyubchyk, A. V. Shilo, T. Yu. Zelenyak, V. A. Glazunovae, V. V. Burhovetskiy, A. V. Saprykina, Kh. T. Holmurodov, I. K. Nosolev, V. S. Doroshkevich, G. K. Volkova, T. E. Konstantinova, V. I. Bodnarchuk, P. P. Gladyshev, V. A. Turchenko, S. A. Sinyakina Chemical-Electric Energy Conversion Effect in Zirconia Nanopowder Systems. Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2017, Vol. 11, No. 3, pp. 523–529. DOI: 10.1134/S1027451017030053
[6] ( S. Doroshkevich, A. I. Lyubchyk, A. V. Shilo, T. Yu. Zelenyak, V. A. Glazunovae, V. V. Burhovetskiy, A. V. Saprykina, Kh. T. Holmurodov, I. K. Nosolev, V. S. Doroshkevich, G. K. Volkova, T. E. Konstantinova, V. I. Bodnarchuk, P. P. Gladyshev, V. A. Turchenko, S. A. Sinyakina Chemical-Electric Energy Conversion Effect in Zirconia Nanopowder Systems. Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2017, Vol. 11, No. 3, pp. 523–529. DOI: 10.1134/S1027451017030053
[7] ( N.Miljkovic, D. Preston, R. Enright, and E. Wang. Jumping-droplet electrostatic energy harvesting // APPLIED PHYSICS LETTERS. 2014. V. 105, Р.013111.
[8] ( Georgen B., Nienhaus H., Weinberg W. H., Mc Farland E. Chemically induced electronic excitations at metal surfaces // Science. 2001. V.294.  P. 2521–2523.
[9] ( Leandra P. Santos, Telma R. D. Ducati, Lia B. S. Balestrin, and Fernando Galembeck* Water with Excess Electric Charge // J. Phys. Chem. C 2011, 115, 11226 –11232. Dx. Doi.org/10.1021/jp202652q.
[10] ( Rubia F. Gouveia and Fernando Galembeck Electrostatic Charging of Hydrophilic Particles Due to Water Adsorption // J. AM. CHEM. SOC. 2009 , 131 , 11381–11386 9 11381.
[11] ( Rubia F. Gouveia, Carlos A. R. Costa, and Fernando Galembeck* Water Vapor Adsorption Effect on Silica Surface Electrostatic Patterning // J. Phys. Chem. C 2008, 112, 17193–17199.

[12] ( Sh. M. Gasanlya , A. A. Abdurragimovb, and U. F. Samedovaa The Electric and Thermoelectric Properties of cuinse2based Chalcopyrite // Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2012, Vol. 48, No. 5, pp. 439–443, 1068-3755, DOI 10.3103/S106837551205004.

[13] − Относительная влажность воздуха над насыщенными растворами / А.Г.Терещенко – Томск, 2010. – 22 с.

[14] – E.A. Gridina The effect of percolation electrical properties in Hydrated nanocomposite systems based on polymer Sodium alginate with a filler in the form nanoparticles ZrO2-3mol% Y2O3 // Advanced Physical Research Vol.1, No.2, 2019, pp.70-80.

