Применение метода рентгеновской топо-томографии для исследования ростовых дефектов в монокристаллах синтетического алмаза.
Анисимов Н. П.1, Золотов Д. А.2, Бузмаков А. В.2, Дьячкова И. Г. 2, Асадчиков В. Е. 2
1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
2ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

E–mail: anisimov.np17@physics.msu.ru
Благодаря своим уникальным физическим свойствам алмаз является перспективным материалом с точки зрения физики полупроводников. Так, существует возможность создания на базе алмазных подложек полупроводниковых элементов, которые по многим своим параметрам превосходят ныне существующие устройства на основе кремния [1]. Однако это требует совершенствования технологии выращивания алмаза и контроля качества получаемых монокристаллов.

В данной работе представлены результаты, связанные с изучением пространственного распределения линейных дефектов в кубооктаэдрических монокристаллах синтетических алмазов, выращенных в лабораторных условиях методом HPHT (от англ. High Pressure and High Temperature). Исследование проводилось с помощью методов рентгеновской топографии и топо-томографии на лабораторном источнике рентгеновского излучения.

Образцы были выращены при низких значениях температуры и давления в области термодинамической стабильности алмаза. Эти условия роста обуславливают характерный кубо-октаэдрический габитус образцов с развитыми кубическими гранями {100}. Исследовалось три монокристалла весом 2.48, 3.09 и 4.69 карата. 
[image: image1.jpg]



Рис. 1. Рентгеновские топограммы для образца массой 4.69 карата, полученные с угловым шагом в 30 градусов. Стрелка на рисунке показывает направление вектора дифракции [111], вокруг которого образец вращается на угол j.
В результате проведения серии экспериментов были получены наборы рентгеновских топограмм для каждого из образцов. Картина распределения дефектов для всех кристаллов оказалось очень похожей. В частности, удалось выделить присутствие в образцах инородных металлических включений, захваченных в процессе роста HPHT-алмазов из ростовой среды [2]. Из рис. 1 видно, что включения не дают контраста на топограммах, однако наблюдается сильный дифракционный контраст, связанный с локальными напряжениями решетки вокруг включений. Кроме того, анализ топографических и топо-томографических данных позволил установить наличие в образцах пучков ростовых дислокаций. Анализ конфигурации ростовых дефектов показывает, что рост алмазов происходил из единого центра кристаллизации.  
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках проведения исследований по Государственному заданию ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН в части обработки экспериментальных данных, в рамках задания Минобрнауки России Грант №075-15-2021-1362 в части рентгеновских исследований.

Литература

1. Makoto Kasu. Diamond epitaxy: Basics and applications // Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials. 2016. N 2. P. 317-328.

2. Sumiya H. Toda N., Satoh S. Development of high-quality large-size synthetic diamond crystals // /SEI Technical Review-English Edition. 2005. N 60. P. 10.
