Влияние магнитострикционных деформаций на дифракционные свойства и совершенство структуры монокристаллов FеBO3
Снегирёв Н.И., Куликов А.Г. 
Аспирант 4 года обучения
Институт кристаллографии им А.В. Шубникова 

ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

E–mail: niksnegir@yandex.ru
В настоящей работе метод трехкристальной рентгеновской дифрактометрии высокого разрешения применен для изучения влияния магнитоупругих взаимодействий на структурное совершенство и дифракционные свойства монокристаллов бората железа. Установлено, что наличие магнитных доменов с разной ориентацией намагниченности [1], а также явление поверхностного магнетизма на небазисных гранях в FeBO3, приводят к появлению в кристаллах разупорядоченных областей и незначительному изменению параметров решетки. Это выражается в уширении кривых дифракционного отражения (КДО) и расщепление узла обратной решетки (см. Рис. 1).
	[image: image1.png]Intensity, a.u.

w scan

(@)

No field

J

4

(b)

& 150 Oe
9

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

, arcsec.

Qz, pm-1

()

-4.0

-2.0 0.0 2.0 4.0
Qx, “m-l

J
8x10°

6x10°
5x10°
3x10°

2x10°




	Рис. 1.  КДО (режим ω-сканирования, (а, b)) и карты обратного пространства (c, d), полученные для монокристалла FeBO3 без внешнего магнитного поля (а, c) и в поле 150 Э (b, d). На картах красный цвет соответствует максимальной интенсивности, фиолетовый — минимальной.


 Приложение слабого внешнего магнитного поля значительно улучшает кристаллическое качество и дифракционные характеристики FeBO3. Полученные результаты будут важны для применения кристаллов бората железа в новых высокотехнологичных отраслях, включая оптоэлектронику и синхротронные технологии [1]. 
 Авторы выражают благодарность С.В. Ягупову и М.Б. Стругацкому (КФУ им. В.И. Вернадского) и И.С. Любутину (ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН) за обсуждение результатов и значительную помощь в проведении работы. 
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-29-12016-мк.
Литература
1. Lyubutin, I. S.et. al. Magnetic and electric hyperfine parameters of antiferromagnet FеBO3 intended for monochromatization of synchrotron radiation // Journal of Alloys and Compounds. 2022. C. 164348.
