Исследование электролитно-плазменной сварки алюминия и его сплавов
1Семенов М.Н., 2Мухаметзянов А.И., Ахунов Д.33, Шайдуллин А.И.4
1аспирант, 2аспирант, 3аспирант, 4аспирант

Казанский государственный энергетический университет, 
кафедра Физика, Казань, Россия
E–mail: maxim.snt@inbox.ru
Сварка металлов является одним из важнейших технологических процессов, до 2/3 стального проката в мире идут на сварные конструкции. Существует большое количество видов сварки, применение каждого из которых зависит от поставленных задач [1]. Сварка алюминия и его сплавов является сложно задачей, с которой могут справиться не все виды сварки. Дуговая сварка может сопровождаться следующими недостатками: возникновение горячих и холодных трещин, газовая пористость, вольфрамовые включения, оксидные плены [2]. В авиастроении алюминиевые сплавы (Д16) закрепляются между собой с помощью заклепок, сварку в данном случае не используют из-за низкой прочности сварного шва к вибрационным нагрузкам [3]. Исследование способов электролитно-плазменной сварки дюралюминия является важной задачей для обеспечения независимости продвижения промышленности от иностранных государств.
Электролитно-плазменная сварка позволяет производить сварку цветных металлов и стали, при этому можно производить сварку как одного металла между собой, так и разнородных металлов [4]. Исследования проводились в лаборатории на базе Казанского государственного энергетического университета. Была собрана установка для сварки цветных металлов и стали.
	[image: image1.emf]


	

	Рис. 1. Установка для сварки


На правой части рисунка 1 показано само устройство, вырабатывающее ток для сварки, а на левой части – пластиковый контейнер, в котором происходит процесс сварки. Есть возможность задавать с помощью таймера время протекания сварки, с помощью вольтметра и амперметра можно наблюдать за напряжением и током сварки соответственно, затем на основе этих данных регулировать ток с помощью переменного резистора.
Исследования были проведены по сварки листов дюралюминия между собой. Электролитом являлся солевой раствор из соли марки «Илецкая пищевая. Высший сорт». Концентрация выбиралась от 1% и постепенно увеличивалась. При низкой концентрации соли плазма появлялась, но сварочный шов не образовывался. Только при увеличении концентрации соли удалось получить сварной шов.
	[image: image2.png]



	

	Рис. 2. Сварка дюралюминия


Продолжительность сварки составляет от долей до пару секунд, в зависимости от размера, толщины детали, концентрации солевого раствора. При повышении концентрации раствора наблюдается увеличение видимого спектра излучения.
Вывод: электромагнитно-плазменная сварка позволяет сваривать детали из алюминия и его сплавов разной толщины и размеров, не требует больших затрат при производстве сварки. По итогам исследования были сделаны выводы по влиянию концентрации солевого раствора на свариваемость листов дюралюминия, влияние подаваемого напряжения, глубину погружения свариваемых деталей в электролит. Предстоит провести дальнейшие исследования по разработке методов электролитно-плазменной сварке листов дюралюминия больших размеров и толщин, определение наилучших параметров сварки для выхода производства сварочных работы на объем промышленных масштабов.
Литература
1. Современные виды сварки : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. Овчинников. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 208 с.
2. Плазменная сварка алюминиевых сплавов повышенной толщины / Ю. Д. Щицын, И. Л. Синани, Д. С. Белинин [и др.] // Тяжелое машиностроение. – 2014. – № 1. – С. 27-31.
3. Алюминийлитиевый сплав для сварных авиационных конструкций / И.Н. Фридляндер, А.Г. Братухин, В.Г. Давыдов // Автоматическая сварка. – 1992. – №6
4. Патент № 2751500 C1 Российская Федерация, МПК B23K 9/23, B23K 28/02, B23K 103/10. Способ электролитно-плазменной сварки цветных металлов и их сплавов : № 2020139509 : заявл. 02.12.2020 : опубл. 14.07.2021 / А. Ф. Гайсин, А. Ф. Гайсин, Л. Н. Багаутдинова [и др.] ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет".
PAGE  

