Структурные особенности монокристаллов LaB6 при температурах ниже 300 К Гридчина В.М.1, Хрыкина О.Н.2
1,2сотрудник
Институт кристаллографии им. А. В. Шубникова РАН, ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия
E–mail: gridchina.v@crys.ras.ru
Практическое применение различных кристаллических материалов является актуальной задачей современной науки. В настоящей работе рассмотрены монокристаллы LaB6 – наиболее широко применяемого материала среди гексаборидов редкоземельных элементов (R = La–Gd, Y). Ковалентно–связанный борный каркас придает этому материалу твердость и стабильность к внешним воздействиям, в то время как металлические ионы определяют электронные, магнитные и термоэлектрические свойства. Таким образом, гексаборид лантана обладает химической и физической устойчивостью в сочетании с металлической проводимостью, что делает его перспективным для применения в экстремальных условиях. О стабильности материалов в температурном диапазоне (например, о наличии фазовых переходов) чаще всего судят по изменениям параметров кристаллической структуры. Другой подход к анализу температурной динамики включает определение характеристических температур. Характеристические температуры для LaB6 были вычислены разными авторами не только в разных моделях (Дебая и Эйнштейна) и приближениях, но и различными методами: по упругим константам, по данным калориметрии, по электрическому сопротивлению, а также по рентгеновским или нейтронным данным. Результаты этих исследований не всегда хорошо согласуются друг с другом и имеют разную точность. В нашей работе характеристические температуры Дебая и Эйнштейна установлены по данным многотемпературной серии прецизионных рентгенодифракционных экспериментов.
Проведено 20 полных прецизионных рентгеноструктурных экспериментов с монокристаллами LaB6 с использованием дифрактометра XtaLaB Synergy-DW с изогнутым детектором счета фотонов HyPix-Arc 150° в температурном диапазоне 85–293 К. Структура уточнена в пространственной группе Pm–3m. Величины R-факторов уточнения структурной модели не превышали 0.82%. Зависимость периода решетки LaB6 от температуры ниже 160 К становится немонотонной, но без резкого скачкообразного изменения, которое могло бы свидетельствовать о фазовом переходе (рис. 1). 
По результатам рентгеноструктурных исследований монокристаллов LaB6 проведено моделирование динамики атомов бора и лантана с помощью программы DebyeFit [1]. В качестве экспериментальных данных из структурной модели взяты параметры ueq, а характеристические температуры Дебая и Эйнштейна, соответственно, были одними из уточняемых параметров, что позволило получить несмещенные оценки погрешностей в определении этих температур методом наименьших квадратов. На рис. 2 представлены результаты моделирования динамики атомов.  Характеристическая температура отражает наклон линейной части графика. В области ниже 160 К возможна аппроксимация с помощью кривой с другим наклоном, что означает изменение фононного спектра при понижении температуры. Таким образом, было подтверждено, что характеризация структурных изменений на основе динамики решетки приводит к более точным результатам, чем анализ температурных зависимостей параметров элементарной ячейки.
	


[image: image1.png]T T T T
100 150 200 250
7. K

T
300



[image: image2.jpg]0.006

0.005

TDebye = 1204(17) K
B

0.003

0.002

TEinstein = 1486(08) K

T T T T T
0 50 100 150 200 250 300

TK





Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН при поддержке Минобрнауки. Структурные исследования проведены при поддержке РНФ (грант № 23-22-00297).
Литература
1. Dudka, A.P., Bolotina, N.B., Khrykina, O.N. DebyeFit: a simple tool to obtain an appropriate model of atomic vibrations in solids from atomic displacement parameters obtained at different temperatures // J. Appl. Cryst. 2019. V. 52. 690–692.
Рис. 1. Температурная зависимость периода решетки LaB6.














Рис. 2. Эквивалентные параметры атомных смещений ueq лантана и бора. Точки – экспериментальные данные. Линии – результат моделирования.








PAGE  

