Определение концентрации бора в алмазе с помощью FTIR-спектроскопии
Брусина К.Е.1, Соломникова А.В.1, Клепиков И.В.2
Студент, 4 курс бакалавриата
1Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: kebrusina@gmail.com
Важнейшей характеристикой полупроводника, позволяющей предсказывать его поведение в приборных структурах, является концентрация легирующей примеси. Ее определение для широкозонных материалов, характеризующихся неполной ионизацией примеси при комнатной температуре, является нетривиальной задачей, для которой используются оптические и электрические методы исследований [1]. Одним из таких широко распространенных методов является фурье-спектроскопия в инфракрасной области спектра (FTIR). Он активно используется для изучения примесного состава натуральных и синтетических алмазов. Для определения концентрации примеси бора в алмазе рассматриваются три полосы поглощения с волновыми числами 2802, 2454 и 1290 см-1. Пики при 2802 и 2454 см-1, называемые первичным и вторичным, образуются в результате переходов дырок из основного состояния акцепторного центра 1s в возбужденные состояния 2p. Появление третичного пика при 1290 см-1 объясняется присутствием большого количества дефектов, этот пик используется для расчета концентрации в сильнолегированных кристаллах.  
В опубликованной в 2019 г. статье описывается подробный алгоритм анализа спектров FTIR и приводятся конкретные формулы для расчета по различным линиям поглощения [2]. С увеличением концентрации бора характер спектра поглощения существенно меняется, поэтому в каждом исследуемом спектре необходимо выбрать пик, наиболее точно определяющий концентрацию примеси. Алгоритм базируется на сравнении оптические плотности с величиной S=1,75. Эта величина используется, чтобы исключить пики, в которых проявляется насыщение поглощения полупроводником. Концентрация рассчитывается по следующим формулам [3]:
[image: image1.png][Ny — Npl(ppm) = (0,0350 + 0,0028)H,g,(cM™1),




[image: image2.png][N; — Npl(ppm) = (0,105 + 0,008)H,45,(cMm™1),




[image: image3.png][Ny — Npl(ppm) = (1,00 + 0,15)H;590(cM™1),




где H2802, H2454 и H1290 – амплитуды соответствующих пиков [2]. Важно отметить, что эти эмпирические калибровочные коэффициенты получены с использованием концентрации нейтральных акцепторов, измеренной методом Холла, и, таким образом, в результаты измерений может вноситься серьезная погрешность. 
В данной работе рассматривался набор алмазных образцов с различным уровнем легирования бором. Это и HPHT многосекторные пластины, и натуральные образцы, и CVD-слои. Анализировались общий вид спектров, наличие характерных линий поглощения; концентрация нескомпенсированного бора рассчитывалась в соответствии с описанным выше алгоритмом. Спектры поглощения в различных секторах, полученные для многосекторной HPHT алмазной пластины толщиной d=0,47 мм и размерами 3 на 3 мм, представлены на рис. 1.
Для алмазных пластин, выращенных методом высоких давлений и высоких температур (HPHT), характерно секториальное строение. Оно особенно заметно в легированных алмазах, так как скорость захвата примеси в процессе роста в различных кристаллографических направлениях различна. В исследуемой HPHT пластине четко различимы синий сектор, т. е. грань (111), и прозрачный сектор – грань (100). Также в исследуемом образце присутствует светло-голубой сектор (110).  
[image: image4.jpg]OnTuyeckast MIOTHOCTE A

n

0
3000

2800

2600

2400

2200 2000 1800

Bounosoe uncno k, em’!

NPO3PaUHbI CEKTOP

= = ‘cBeTos10-ronyboii cexTop
=" CHHHIi CEKTOP

I

1
1
1
1
1
1
1
1
I

1290 em™!

1600 1400 1200

1000




Рис.1. Спектры поглощения разных секторов одного из исследуемых образцов.
В таблице 1 представлены результаты расчета концентрации для исследуемой многосекторной пластины, выполненные в соответствии с шагами алгоритма.
Таблица 1. Расчет концентрации компенсированного бора в многосекторной пластине
	Сектор
	Волновое число, см-1
	Оптическая плотность, у. ед.
	Коэффициент поглощения, см-1
	Концентрация, см-3

	Синий
	2457,96
	2,51
	53,36
	-

	
	1288,28
	0,27
	5,71
	9,54∙1017

	Светло-голубой
	2456,99
	0,46
	9,48
	1,66∙1017

	
	2801,24
	1,06
	22,66
	-


Как видно из представленных расчетов, концентрация примеси бора в синем и светло-голубом секторе пластины отличается более чем в 5 раз. При этом концентрацию бора в самой слаболегированной области оценить методом FTIR не удается. Были проведены дополнительные измерения концентрации основных носителей заряда в пластине методом вольт-фарадных характеристик. Полученные данные коррелируют с данными FTIR, при этом достоверно зарегистрированная концентрация основных носителей заряда в прозрачной области составила 5∙1016 см-3. Принципиально важным является тот факт, что проектирование приборов на широкозонном алмазе должно быть основано именно на рассмотрении концентрации основных носителей заряда.
Литература
1. Зубков В.И., Соломникова А.В., Соломонов А.В., Колядин А.В., Butler J.E. Характеризация электрофизическими методами монокристаллического алмаза, легированного бором (обзор)// Журнал технической физики. 2023. Том 93. №. 1. C. 15-28.
2. Howell D. et al. Automated FTIR mapping of boron distribution in diamond //Diamond and Related Materials. 2019. Vol. 96. P. 207-215.

3. Collins A.T., Williams A.W.S. The nature of the acceptor centre in semiconducting diamond //Journal of Physics C: Solid State Physics. 1971. Vol. 4. №. 13. P. 1789-1800. 

