Исследование из первых принципов процесса образования наночастиц никеля в структуре LSNT перовскита
Фаттахов А.Ф.¹, Бажанов Д.И.2
1студент, 2старший преподаватель
1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
1,2Вычислительный центр имени А. А. Дородницына ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия
E–mail: fattahovazat@yandex.ru
В работе исследуется сегрегация примесей никеля в присутствии кислородных вакансий вблизи границ дефектов структуры перовскита  La0.2Sr0.7Ni0.1Ti0.9O2.9 (LSNT). Данный материал используется для изготовления электродов для твердооксидных топливных элементов. В результате экспериментальных исследований было обнаружено, что в соединении LSNT примесные атомы Ni сегрегируют из кристаллического массива в направлении поверхности перовскита, формируя на ней кластеры. В результате возрастает каталитическая активность соединения [1,2]. 
Предполагается, что процесс сегрегации обусловлен наличием структурных дефектов перовскита (кислородные вакансии, дислокации, антифазные границы (АРВ) и др.), которые приводят к активной кластеризации атомов Ni вблизи границ дефектов структуры. Целью работы является исследование сегрегации примесей Ni в соединении LSNT методом первопринципной молекулярной динамики.
При исследовании использовалась программа VASP [3] для выполнения квантово-механических расчетов энергий. Была построена модельная ячейка со стехиометрией La0.5Sr0.5TiO3 (LST). Процесс сегрегации рассматривается в направлении TiO-терминированной поверхности LST(001)  и к TiO-терминированной антифазной границе (Рис.1), поскольку формирование именно таких поверхностей и границ наблюдается в эксперименте.
[image: image1.emf]E

seg

= E

surf / APB

− E

Bulk



[image: image8.png][001]

-~ w0

mﬂ o

'/
glg'du"
0+044¢

]
TS
lv 7
0N "%
NS
\T/ \‘Ig

3
\"|"




   а)
Рис.1. TiO-терминированная поверхность LST(001) (а) и TiO-терминированная антифазная граница в   структуре LST (выделена желтым) (б).
 б)
Для исследования процесса сегрегации вычисляется энергия сегрегации, которая определяется как:

[image: image9.png]L Nel 4 SNl
jesee

LD,
N T
SN
NN
L

NN

o
|

\/




, 
где 
[image: image2.emf]E

surf / APB

 - полная энергия системы с примесным атомом на поверхности/на антифазной границе, 
[image: image3.emf]E

Bulk

 - полная энергия системы с примесным атомом в объеме. По величине энергии сегрегации можно судить о выгодности процесса.
Расчет полной энергии системы проводится в рамках теории функционала плотности, через решение уравнений Кона – Шэма по формуле:

[image: image4.emf]E

полн

=

∑

i

ε

i

−

1

2

∫

n

(

r

)

n

(

r

'

)

|

r − r

'

|

dr d r

'

+ E

xc

[ n ] −

∫

v

xc

( n ) n ( r ) dr ,

  [4] 
где 
[image: image5.emf]ε

i

— действительные собственные значения гамильтониана Кона — Шэма, 
[image: image6.emf]v

xc

 — функциональная производная, 
[image: image7.emf]E

xc

 –  обменно-корреляционная энергия. 
Из расчетов энергий сегрегации с одиночным примесным атомом никеля следует, что одиночный атом никеля имеет тенденцию к сегрегации и к поверхности, и к  антифазной границе.
Чтобы исследовать влияние вакансий на процесс сегрегации, была проведена дополнительная серия расчетов при разных положениях вакансии: когда примесь Ni образует дефектную пару с кислородной вакансией (Ni-Vac) и когда они находятся на расстоянии внутри кристаллического массива и на поверхности. Полученные значения энергий сегрегации показывают, что энергетически выгодны следующие процессы: 1) образование дефектной пары Ni-Vac внутри кристалла, 2) образование пары Ni-Vac на поверхности, 3) миграция димера Ni-Vac к поверхности. Также были проведены расчеты с двумя примесными атомами никеля, для проверки наличия тенденции к кластеризации. Полученные значения энергий говорят о том, что такая тенденция есть.
Таким образом, обнаружена тенденция к сегрегации примесей Ni к границам структурных дефектов перовскита LSNT. Кроме того, при наличии вакансий выгодно формирование дефектных пар Ni-Vac и их сегрегация к границам дефектов. Причем в присутствии вакансий  величины энергий сегрегации больше по модулю. Следовательно,  кислородные вакансии способствует более интенсивной сегрегации атомов никеля и их кластеризации. Полученные результаты согласуются с данными экспериментальных наблюдений.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-29-03051 мк.
Литература
1. Han H., et al. Anti-phase boundary accelerated exsolution of nanoparticles in non-stoichiometric perovskite thin films. // Nat. Commun. 2022. V. 13.  P. 6682.
2. Han H., et al. Lattice strain-enhanced exsolution of nanoparticles in thin films. // Nat. Commun. 2019. V. 10. P. 1471.
3. Kresse G., et al. J. Ab initio molecular dynamics for open-shell transition metals. // Phys. Rev. B 1993. V. 48. P. 115.
4. Лундквист С., Марч Н., Теория неоднородного электронного газа. // Москва: "Мир",  86-175.
_2147483647.unknown

_2147483646.unknown

_2147483645.unknown

_2147483644.unknown

_2147483643.unknown

_2147483642.unknown

_2147483641.unknown

