Изучение функциональной стабильности наночастиц пористого кремния, покрытых полиэтиленгликолем
П.П. Путинцев1,a , М.А. Годько1,b, Д.А. Назаровская1,с
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический  факультет, кафедра медицинской физики. Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 2  
E-mail: aputintcev.pp19@physics.msu.ru, bgodkomariia@gmail.com cnazarovskaia.da22@physics.msu.ru
Спектроскопия комбинационного рассеяния света (КР) является информативной экспериментальной методикой исследования свойств как твердотельных, так и биологических объектов. В настоящей работе методом спектроскопии КР изучены процессы растворения нанокристаллов кремния (нк-Si) в пористых наночастицах, покрытых полиэтиленгликолем (ПЭГ), при их инкубации в фосфатном солевом буфере (PBS) и дистиллированной воде при температуре 37°С.
Пористые наночастицы кремния (КНЧ) имеют уникальные физико-химические и биологические свойства, и состоят из пересекающихся кремниевых нанокристаллов и пор [1]. КНЧ получют методом электрохимического травления пластин кристаллического кремния (c-Si), с последующим измельчением в планетарной шаровой мельнице [2]. Покрытие полиэтиленгликолем дает возможность кремниевым наночастицам дольше циркулировать по кровеносному руслу организма. Таким образом, увеличивается вероятность накопления наночастиц в нужной области. КР, также называемое Рамановским рассеянием, представляет собой процесс неупругого рассеяния света молекулами вещества [3]. Спектроскопия КР является эффективным неразрушающим методом анализа, изучения состава и строения веществ. Метод КР может использоваться также и для изучения квантово-размерных эффектов в нк-Si, в том числе при их растворении [4]. 
В работе мезо-пористые кремниевые пленки были получены методом электрохимического травления травления пластин кристаллического кремния (c-Si) с кристаллографической ориентацией поверхности (100), p-типа проводимости с удельным сопротивлением 0.001 Ом*см. КНЧ были получены измельчением пористых пластин в планетарной шаровой мельнице в изопропаноле. Для покрытия КНЧ ПЭГ, наночастицы (~1 мг) и исходный раствор ПЭГ (5 кДа) (5 мг/мл, 200 мкл) диспергировали в этаноле (800 мкл), а затем перемешивали с помощью вортекса при комнатной температуре (25°C) в течение 2 ч. Полученные частицы промывали 3 раза этанолом с использованием центрифугирования (14 000 об/мин, 15 мин) для удаления оставшегося ПЭГ [5].
Растворение наночастиц в воде и PBS наблюдали по снижению интенсивности и низкочастотному сдвигу в их спектрах КР. Показано, что покрытие наночастиц полиэтиленгликолем увеличивает время растворения наночастиц.
Результаты работы будут использованы для разработки функциональных систем доставки лекарств на основе ПЭГ-КНЧ с заданным временем биодеградации, что может использоваться для устойчивого высвобождения лекарств и разработки новых подходов в тераностике заболеваний.

Работа выполнена под руководством с.н.с. Осминкиной Л.А. при поддержке гранта РНФ № 23-15-00268.
                                                                    Литература
1. Hélder A Santos, Ermei Mäkilä, Anu J Airaksinen, Luis M Bimbo & Jouni Hirvonen Porous silicon nanoparticles for nanomedicine: preparation and biomedical applications // Nanomedicine, vol.9, no.4. 2014

2. Peng K.Q., Yan Y.J., Gao S.P., Zhu J. // Adv. Mater. 2002. 14, N 1. P. 1164. 

3. Raman C.V., Krishnan K.S. A New Type of Secondary Radiation// Nature, 1928, 121, pp. 501-502.

4. Гонгальский М.Б., Цурикова У.А., Гончар К.А., Гвинджилия Г.З., Осминкина Л.А. // Физика и техника полупроводников. 2021. № 1. С. 43.
5. Rae Hyung Kang, Seo Hyeon Lee, Sangrim Kang, Jinyoung Kang, Junho K. Hur, Dokyoung Kim  Systematic Degradation Rate Analysis of Surface-Functionalized Porous Silicon Nanoparticles // Materials 2019, 12(4), 580

